CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUIMICAS

- RENDIMIENTO:	2 kg/m2 para dos capas.

- ACABADO:			Mate terso.

- COLOR:			Varios.

- SECADO:			2 a 3 Horas.

- GRAVEDAD ESPECÍFICA:	25°C   1.20 – 1.35

- ESPESOR PELÍCULA SECA: 	25 micrones.

- RENDIMIENTO:		40 A 60 Mts x Gl

Sobre igual color

APLICACIÓN:	Brocha, Rodillo oPistola

- DISOLVENTE:		Agua.

- DISOLUCIÓN:	Aprox.	4 a 1 partes x vol.

Disolvente

- INFLAMABILIDAD:		No inflamable

USOS

Para  una excelente decoración de interiores como: muros, cielos rasos, estuco, madera, cartón, ladrillo, piedra, yeso, etc.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Excelente cubrimiento.

- Alto rendimiento de 40 a 60 Mts2 x galón.

- Acabado mate terso suave.

- Excelente adherencia ala superficie.

- Resistencia al lavado.

DESCRIPCIÓN

Pintura a base de dispersión acuosa con emulsión de acrilato y metil celulosa, pigmentos exentos de metales pesados, cargas minerales e ingredientes inertes.

PREPARACION

- La buena preparación de la superficie es fundamental para obtener un buen acabado.

- La superficie debe estar limpia, seca, lijada y libre de polvo antes de aplicar la primera mano.

- Las partes sueltas o mal adheridas deben ser eliminadas raspando la superficie.

- En caso de presentar humedad la superficie, debe ser tratada con Mortero Impermeable Paternit.

- El rendimiento del producto puede presentar variaciones dependiendo de la dilución, la absorción y el espesor de la película.

- Profundas imperfecciones o grietas en paredes, revoque o relleno deben ser selladas.

RECOMENDACIONES

- No debe aplicarse sobre cal ni carburo, estos deben ser retirados.

- Se recomienda aplicar el producto en superficies no selladas así:

-  En la primera mano diluir al 50%.

-  En la segunda mano diluir al 25 % en caso de ser necesario.

Esto le permitirá una mayor economía y un mejor acabado.

- Aplique con brocha o rodillo dejando secar para una segunda mano entre 2 y 3 horas.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Usar guantes de caucho y gafas de protección para su aplicación.

- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y acudir al médico.

- Mantenga fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN

Empaque: Envase metálico

| PRESENTACIÓN | EMBALAJE |
| --- | --- |
| Cuñete (5 galones) | 1 unidad |
| Galón | Caja X 4 unidades |

ALMACENAMIENTO Y MANEJO:

- Mantenga el recipiente bien tapado.

- Almacene en un lugar fresco y seco.

- No guarde cerca de fuentes de calor.

- Mantenga fuera del alcance de los niños.

- Mantenga en su envase original.

- Tiempo aproximado de almacenaje 1 año.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

AZUL: 	RIESGOS PARA LA SALUD

0 = No es riesgoso.

ROJO: 	RIESGO DE INFLAMABILIDAD

0  = No quema.

AMARILLO: RIESGO POR REACTIVIDAD

0 = Estable.