CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUIMICAS

- RENDIMIENTO:	5 Kg m2 a 5 mm mezcla.

- ACABADO:		Rugoso gris claro

- COLOR:		Gris

- SECADO:		15 minutos al tacto y 30min - 1 hora para segunda capa.

- APLICACIÓN:	Llana y codal.

- DISOLVENTE:              Agua si es necesario.

USOS

Ideal para llenos no mayores a 5 mm en superficies de placas de concreto, ladrillo farol rebitado, ladrillo de arcilla, placas de yeso o fibrocemento en interiores y exteriores.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Excelente adherencia y rendimiento.

- Uso interior y exterior.

- Buena resistencia.

- Presenta contracción de acuerdo al espesor de la película aplicada y la absorción de la superficie.

- El producto ya mezclado puede ser almacenado en empaque hermético por 6 meses, agregando de 0.05% a 0.1% de formol o bactericida.

- El producto ya mezclado puede ser almacenado en empaque hermético de 2 a 8 días, dependiendo de la calidad del agua.

- El producto sin mezclar no vence.

DESCRIPCIÓN

El Arecril es una mezcla granulométrica de arenas tratadas, especialmente diseñado para fabricar repello acrílico en obra.

MODO DE UTILIZACION

- La superficie debe estar limpia y seca previamente; se deben resanar los defectos de la superficie.

- La edad del concreto debe ser mayor a 28 días.

- Eliminar grasa y óxidos.

- Retirar partes sueltas o mal adheridas.

- Mezclar en obra por cada 20 Kg de Arecril:

En exteriores: 2.1 Kg de Resina acrílica.

En interiores: 1.2 Kg de Resina acrílica.

Adicionar aprox. 2 galones de agua.

- Amasar con batidor mecánico  a bajas revoluciones o manualmente hasta conseguir una masa homogénea y exenta de grumos.

- Extender el mortero con una llana sobre el  soporte de acuerdo al grosor que se requiera. Para capas adicionales, dejar secar la capa previa aprox. de 30 min (climas cálidos) a 1 hora (climas fríos).

RECOMENDACIONES

- Para evitar la formación de película seca superficial en el envase recomendamos taparlo.

- Recomendamos mantener una espuma con agua para mantener la llana limpia en su aplicación.

- Los equipos de aplicación se lavan con agua limpia antes de secado el producto.

- Las manos de aplicación debes ser de 2 a 3, y permitiendo el secado entre una y otra.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Usar guantes de caucho y gafas de protección para su aplicación.

- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y acudir al médico.

- Mantenga fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN

Empaque: Saco de polipropileno.

| PRESENTACIÓN | EMBALAJE |
| --- | --- |
| Bulto 40kg | unidad |

ALMACENAMIENTO Y MANEJO:

- Evite todo contacto con la piel, los ojos y la inhalación prolongada de los vapores.

- Aplicar en lugares con buena ventilación.

- Mantenga el saco bien cerrado.

- Almacene en un lugar fresco y seco.

- No guarde cerca de fuentes de calor.

- Mantenga fuera del alcance de los niños.

- Mantenga en su envase original.

- Tiempo de almacenaje 2 años.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

AZUL: 	RIESGOS PARA LA SALUD

0 = No es riesgoso.

ROJO: 	RIESGO DE INFLAMABILIDAD

0 = No quema

AMARILLO: RIESGO POR REACTIVIDAD

0 = Estable.