CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUIMICAS

- ESTADO:	Masilla.

- ACABADO:	Liso.

- COLORES:	Blanco, gris basalto, madera, transparente.

- RENDIMIENTO: 5.2 Kl. / 3.785 Lt.

- APLICACIÓN: Espátula

- DILUCIÓN:	 Agua si es necesario.

- SUPERFICIE:     Flexible

- VALOR PH      5,0-8,0

- TEMP.  MÍNIMA DE SECADO 18°C APROX.

- ESTABILIDAD A BAJAS TEMP. -18°C APROX.

- DENSIDAD     1,374 aprox. g/lt

- ELONGACIÓN A LA RUPTURA: 112 aprox. A 23°C Y 50% de humedad relativa % después de 24 horas

USOS

Diseñado para unir y sellar elementos de hormigón, fachadas de granito, petos de balcones, contornos de ventanas y puertas, en madera y en estructuras metálicas.

Sella poros en superficies de metal, concreto, madera, repellos, tanto en interiores como en exteriores.

Sellamiento en todo tipo de tejas: Acrílicas, plásticas, termoacústicas, zinc, fibrocemento, arcilla.

Para juntas de conexión entre muros y muebles de MDF, Triplex, Aglomerados y madera.

Para uniones en láminas de fibrocemento.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Listo para usar directamente.

- Se adhiere a cualquier superficie.

- Flexible y elástico.

- No se desprende.

- No se fisura.

- No se contrae.

- Resistente a la intemperie.

- No se seca en el recipiente.

DESCRIPCIÓN

Arquiflex es un sellador flexible, elástico e impermeable, de copolímero de polivinilo y acrilato de butilo con cargas de dolomita y talco, lista para aplicar en juntas, grietas y fisuras para edificación y obra civil.

RECOMENDACIONES

- Antes de impermeabilizar con Manto Líquido IMPA las fisuras deben tratarse con Arquiflex.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Usar guantes de caucho y gafas de protección para su aplicación.

- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y acudir al médico.

- Mantenga fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN

Empaque: Envase plástico

| PRESENTACIÓN | EMBALAJE |
| --- | --- |
| Galón | Caja X 2 unidades |
| ¼ Galón | Caja X 8 unidades |
| Cartucho | Caja X 12 unidades |

ALMACENAMIENTO Y MANEJO:

- Tiempo de duración de  almacenamiento aproximado es de 2 años.

- Se debe mantener en su empaque original.

- Mantenga el recipiente bien tapado.

- Almacene en un lugar fresco y seco.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

AZUL: 	RIESGOS PARA LA SALUD

0 = No es riesgoso.

ROJO: 	RIESGO DE INFLAMABILIDAD

0 = No quema

AMARILLO: RIESGO POR REACTIVIDAD

0 = Estable.