HIDROCEM AZUL

FICHA DE DOCUMENTACION TECNICA

DESCRIPCIÓN

Hidrocem Azul controla el fraguado del cemento en la mezcla de mortero para aplicarlo sobre muros secos como pañete (repello, friso, revoque)usando el modo de lanzamiento, también se utiliza para la preparación de morteros para pisos, hormigón y concreto.

USOS

1. Para morteros de revoque por lanzamiento.

2.Para morteros de pisos

3.Para hormigon o concreto.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUIMICAS RENDIMIENTO:  1 kg para 50 kilos de cemento TIPO:	Aditivo en polvo COLOR:		Azul

TIEMPO ABIERTO:	+/- 60 min en la mezcla

TIEMPO PARA RECTIFICAR:	+/- 20 minutos en la mezcla

TIEMPO PARA ESTUCAR MUROS: 12 hrs mínimo

RESISTENCIA EN CONCRETO A LOS 21 DIAS EN MEZCLA TIPICA1:2:3: 21 Mpa

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

 Controla   el   fragüe   del   cemento   en   las mezclas con agregados.

 Económico

 Permite almacenamiento indefinido.

 No requiere control de humedad posteriores.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

 Usar	guantes	de	caucho	y	gafas	de protección para su aplicación.

 En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y acudir al médico.

 Mantenga fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN

Empaque:

Bolsa x 1kg

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

 Se debe mantener en su empaque original.

 Almacenar lejos de la humedad.

 Almacene en un lugar fresco y seco.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

AZUL:   RIESGOS PARA LA SALUD

0 = No es riesgoso.

ROJO: RIESGO DE INFLAMABILIDAD

0  = No quema.

AMARILLO: RIESGO POR REACTIVIDAD

0 = Estable.

MODO DE USO

 Dispersar Hidrocem Azul previamente con el cemento	o	alguno	de	los	agregados

mezclándolo en seco.

 Cantidades	sugeridas	para	mezcla	de mortero de revoque.

	1 kilo de HIDROCEN AZUL

	50 kilos de cemento

	150 kilos de arena cernida fina.

	Relación 1:50:150.

 En las demás mezclas cumplir siempre en la relación 1:50 de Hidrocem Azul- cemento.

 Ya mezclado el Hidrocem con una parte de

cemento o agregado, proceda a preparar la mezcla adicionando el agua necesaria para

obtener una homogenización adecuada y sin grumos.

 Para  pañetar  humedezca  la  mezcla  hasta

obtener una consistencia que al lanzarla al muro se sostenga para luego nivelar con una regla de aluminio(tubular rectangular) y rectificar con platacho o tabla.

- 1 -

# Text boxes

www.paternit.com     |   PBX: (57-2) 880 05 25 – 23  |  410 35 35  |  Email:pedidos@paternit.com