DESCRIPCIÓN

Hidrocem Naranja esta formulado para la fabricación de pegante para reves-timientos en pisos. Facilita el tráfico rápido, permite pisar rápidamente las fichas sin que se muevan o desnivelen.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUIMICAS

RENDIMIENTO:   1 kg para 25 kilos de cemento

TIPO: 			  Aditivo en polvo

COLOR:			Naranja

TIEMPO ABIERTO:	+/- 60 min en la mezcla

TIEMPO PARA RECTIFICAR:	+/- 20 minutos en la mezcla

TIEMPO PARA TRÁFICO:	       10 minutos

TIEMPO TRÁFICO CARGA:	1 día

TIEMPO PARA EMBOQUILLAR:  1 hr mín

USOS

Para la fabricación de pegante cerámico en sitio.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Controla el fragüe del mortero

- Económico

- Permite cambios de la cerámica durante la instalación

- Permite almacenamiento indefinido

MODO DE USO

- Dispersar Hidrocem Naranja previamente con el cemento o la arena mezclándolo en seco.

- Cantidades para mezcla

- 1 kilo de HIDROCEM NARANJA

- 25 kilos de cemento

- 50 kilos de arena cernida fina.

- Relación 1:25:50

- Ya mezclado el Hidrocem con una parte de cemento o arena, proceda a preparar el mortero pega adicionando el agua necesaria para obtener una homogenización adecuada y sin grumos para esparcir.

- Utilizando llana dentada por cada mm de altura del diente el consumo de la mezcla de mortero es de un kilo x m2.

RENDIMIENTO

El consumo de Hidrocem Naranja es de 13.15 gramos en cada mm de espesor x m2 dentro de la mezcla de mortero.

Consumo mortero pega en formatos de:

20cm x 20 cm = 4 kg x m2.

40cm x 40 cm = 5 kg x m2.

60cm x 60 cm = 7 kg x m2.

RECOMENDACIONES

- No lo utilice en superficies impermeables y de baja absorción de agua

- Evite dejar grumos.

- Extienda áreas cortas.

- Limpiar la superficie de partículas sueltas o mal adheridas.

- La superficie debe estar compacta y nivelada.

- La superficie puede estar húmeda pero no inundada.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Usar guantes de caucho y gafas de protección para su aplicación.

- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y acudir al médico.

- Mantenga fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN

Empaque:

Bolsa x 1kg

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

- Se debe mantener en su empaque original.

- Almacenar lejos de la humedad.

- Almacene en un lugar fresco y seco.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

AZUL: 	RIESGOS PARA LA SALUD

0 = No es riesgoso.

ROJO:RIESGO DE INFLAMABILIDAD

0  = No quema.

AMARILLO: RIESGO POR REACTIVIDAD

0 = Estable.