CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUIMICAS

DENSIDAD:  		1.08 g/cm3

APARIENCIA:	Transparente, claro RESISITENCIA A ENVEJECIMIENTO: 	Buena

RESISITENCIA A LA LUZ:		Buena

FLEXIBILIDAD:				Buena

CONTENIDO DE SOLIDOS:	50 +/- 1

VISCOSIDAD A 23°C	 	mPa . s 700-1500

pH 			7.5 - 9.0

TAMAÑO PARTICULA		 	aprox.  0.1 µm

SECADO PARA ACABADO 	2 a 3 horas

Kg./GALÓN 			6.61

TEMP. MINIMA DE FORMADO DE PELICULA

Aprox. 20°C

CARGA IONICA	 	Aniónica

SOLUBILIDAD EN AGUA:	Muy buena

PODER LIGANTE DE PIGMENTO    Muy alto

VISCOSIDAD APARENTE    	mPa . s 5000-16000

ABSORCIÓN DE AGUA 24h EN INMERSION				Aprox. 10%

DESCRIPCIÓN

LA RESINA ACRÍLICA PATERNIT es una dispersión acuosa densa de un copolimero del ester acrílico que actúa como ligante de alto poder y de gran elasticidad otorgando una película de alta flexibilidad y muy buena adherencia.

USOS

- La Resina Acrílica Paternit es usada para manufacturar adhesivos en la construcción. Las altas cualidades adhesivas del producto permiten su uso en la formulación de primers, membranas líquidas, acabados texturizados y selladores.

- Utilizada como materia prima en acabados arquitectónicos.

- Para mejorar los acabados de fachadas y muros interiores.

- Impermeabilizante y adherente sobre concreto.

- Ligante para la fabricación de pinturas a base de agua.

- Protección del hormigón.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Viene listo para usar, no requiere dilución.

- Optima durabilidad a la intemperie.

- Excelente elasticidad.

- Buena dureza superficial.

- Baja absorción de agua después de aplicado.

- Excelente adhesión a superficies húmedas.

- Diluíble en agua al 1.1 y 1:4

- Forma películas transparentes y de brillo medio.

- Resistente al craquelado.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Usar guantes de caucho y gafas de protección para su aplicación.

- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y acudir al médico.

- Mantenga fuera del alcance de los niños.

- Luego de su uso lavar las manos con agua y jabón.

- Si es ingerido acuda inmediatamente al médico.

PRESENTACIÓN

Empaque: Envase plástico

| PRESENTACIÓN | EMBALAJE |
| --- | --- |
| Galón | Caja X 2 uns |
| Garrafa 5 gals | Unidad |
| Cuarto | Caja x12 uns |

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

- El tiempo de duración de almacenamiento aproximado es de 6 meses debidamente cerrado el empaque y entre 10-30°C.

- No permitir su contacto con hierro, cobre, zinc y aluminio durante su uso o almacenaje.

- Se recomienda tratar el producto con biocidas para evitar problemas con microorganismos durante su almacenaje y procesamiento.

- Se debe mantener en su empaque original.

- Almacene en un lugar fresco y seco.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

AZUL: 	RIESGOS PARA LA SALUD

0 = No es riesgoso.

ROJO: 	RIESGO DE INFLAMABILIDAD

0 = No quema

AMARILLO: RIESGO POR REACTIVIDAD

0 = Estable.