CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUIMICAS

COLORES:			Blanco mate.

RENDIMIENTO (APROX. CUBIERTA):10 M2 x Galón

DENSIDAD (DIN 51757):	9/cm3 aprox. 1,07

TIPO DE DISPERSIÓN:		Aniónica.

ESTABILIDAD A LAS HELADAS:	10°c

SUPERFICIE:			No pegajosa

Fuerza de rotura (DIN 53455)	N/mm2 Aprox. 10

Dilatación de rotura (DIN 53455)	Aprox. 300

DESCRIPCIÓN

Es un recubrimiento blanco mate, flexible y decorativo a base de resinas de copólimero de acrilato y metacrilato, e inhibidores.

USOS

Ideal para recubrir y proteger placas de fibrocemento, sin presentar cuarteamiento. Uso exterior.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Se aplica fácilmente

- Alta resistencia a la intemperie y ambientes húmedos.

- Excelente adherencia

- Ideal para reparar grietas presentadas por movimientos o sismos.

- Lavable y durable.

- Es elástica, flexible, resistente.

- Su elasticidad no se pierde con cambios de temperatura ni por acción de lluvias.

MODO DE EMPLEO

- Aplicar 4 capas uniformes con un intervalo de dos horas en  sentido cruzado.

- Secado al tacto entre 30 – 60 minutos dependiendo del estado del tiempo.

- Curado final 24 horas.

RECOMENDACIONES

- Mantenga el envase bien tapado.

- La brocha o rodillo se deben lavar constantemente con agua, para evitar el secado del producto en los mismos.

PRECAUCIONES

- Almacenar en estibas de madera lejos de la humedad.

- El tiempo de almacenamiento es de 6 meses en sitio seco y fresco.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Usar guantes de caucho y gafas de protección para su aplicación.

- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y acudir al médico.

- Mantenga fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN

Envase metálico

| PRESENTACIÓN | EMBALAJE |
| --- | --- |
| Cuñete (5 Galones) | 1 Unidad |
| Galón | Caja X 4 unidades |
| ¼ Galón | Caja X 12 unidades |

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

- Aplicar en lugares con buena ventilación y alejado de fuentes de calor.

- Mantenga el recipiente bien tapado.

- Almacene en un lugar fresco y seco.

- Tiempo aproximado de almacenaje 1 año.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

AZUL: 	RIESGOS PARA LA SALUD

0 = No es riesgoso.

ROJO: 	RIESGO DE INFLAMABILIDAD

0  = No quema.

AMARILLO: RIESGO POR REACTIVIDAD

0 = Estable.