CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUIMICAS

•	ACABADO:	Mate terso.

•	COLOR:	Varios.

•	SECADO:	2 a 3 Horas.

•	ESPESOR PELÍCULA SECA:	25 micrones.

•	RENDIMIENTO:	35 A 45 Mts x Gl

•	APLICACIÓN:	Brocha, Rodillo o Pistola.

•	DISOLVENTE:	Agua.

•	DISOLUCIÓN:	4 a 1 partes x vol. de disolvente

•	INFLAMABILIDAD:	No inflamable

USOS

PRECAUCIONES

•	Usar	guantes	de	caucho	y	gafas	de protección para su aplicación.

•	En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y acudir al médico.

•	Mantenga fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN

| PRESENTACIÓN | EMBALAJE |
| --- | --- |
| Cuñete (5 galones) | 1 unidad |
| Galón | Caja X 4 unidades |

| PRESENTACIÓN | EMBALAJE |
| --- | --- |
| Cuñete (5 galones) | 1 unidad |
| Galón | Caja X 4 unidades |

Empaque: Envase plástico

Para  la  decoración  y  protección  económica de cielos rasos y muros.

Uso en ambientes interiores.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

•	Alto  rendimiento  en  su  tipo,  de  40  a  45 mts2/Galón.

•	Fácil de aplicar.

•	Rápido secamiento.

•	En variados colores.

DESCRIPCIÓN

El ACRILCIELO es una pintura a base de emulsión de acrilato y metil celulosas, cargas, pigmentos e ingredientes inertes.

PREPARACION

Se revuelve bien el Acricielo con una espátula limpia para obtener su completa uniformidad. Para aplicar con brocha y rodillo se diluye un galón de Acricielo con un 25%25 de agua.

Para aplicar con pistola convencional, se diluye un galón de Acricielo 50%25 galón de agua. Para  aplicar  con  pistola  airless,  se  diluye  un galón de Acricielo con 20%25 de agua.

Se aplican de dos a tres manos de Acricielo. Los equipos aplicadores se lavan con agua.

Los  ladrillos,  superficies  porosas  o  estucos  sin

pintura  se  aplican  las  primeras  manos  con Acricielo diluido en proporción de un galón de

pintura  con  1/3  (33%25)  de  galón  de  agua.

Posteriormente, se aplica el número de manos necesarias de Acricielo como acabado.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO:

•	Mantenga el recipiente bien tapado.

•	Almacene en un lugar fresco y seco.

•	Mantenga en su envase original.

•	Tiempo aproximado de almacenaje 1 año.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

AZUL:   RIESGOS PARA LA SALUD

0 = No es riesgoso.

ROJO: RIESGO DE INFLAMABILIDAD

0  = No quema.

AMARILLO: RIESGO POR REACTIVIDAD

0 = Estable.

- 1 -

www.paternit.com   |   PBX: (57-2) 880 05 25 – 23  |  410 35 35  |  Email:pedidos@paternit.com

|   PBX: (57-2) 880 05 25 – 23  |  410 35 35  |  Email:pedidos@paternit.com

www.paternit.com   |   PBX: (57-2) 880 05 25 – 23  |  410 35 35  |  Email:pedidos@paternit.com

|   PBX: (57-2) 880 05 25 – 23  |  410 35 35  |  Email:pedidos@paternit.com