CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUIMICAS

Densidad: 4,07 ± 0,15 kg/gal

Resistencias a compresión kgf/cm2:

| TIEMPO | 5°C | 23°C | 32°C |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 horas |  |  | 370 |
| 4 horas |  | 430 | 430 |
| 8 horas |  | 620 | 620 |
| 16 horas | 240 | 620 | 620 |
| 1 día | 430 | 620 | 740 |
| 3 días | 620 | 620 | 740 |
| 7 días | 680 | 740 | 740 |
| 14 días | 680 | 740 | 800 |

Flexotracción (14 días): 500 kgf/cm2

adherencia (ASTM C-882, 22°C):

2 días curado seco: 340 kgf/cm2

2 días curado húmedo: 186 kgf/cm2

14 días curado húmedo: 283 kgf/cm2

Adherencia por tracción al hormigón:

30 - 35 kgf/cm2 (falla el hormigón)

Módulo de elasticidad: 43000 kgf/cm2

Adherencia a acero: 150 kgf/cm2 aprox.

Fuerza de arrancamiento de barra de anclaje en hormigón H25 (Fe A63 -42 H, φ12 mm, L=18cm): 6.400 kgf.

Pot life a 23º C: 50 minutos

USOS

Adhesivo para anclajes de alto desempeño y de curado rápido de todo tipo de:

- Varillas de refuerzo

- Pernos roscados

- Tornillos

- Sujetadores especiales.

Para adherir en sustratos como:

- Concreto

- Mampostería (tabique, tabicón, block hueco o macizo, piedra natural)

- Roca sólida

- Reparación de aristas y caras del hormigón a la vista.

- Unión de elementos de hormigón, fibrocemento, acero, fierro, aluminio, mármol, piedra, madera, vidrio, cerámica, piezas de resinas poliéster o epóxi.

- Relleno rígido de juntas de poco espesor.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Buena resistencia química y mecánica.

- Barrera contra la penetración de aceites, líquidos contaminantes y la penetración de polvo.

- Fácil de aplicar.

- Larga vida en el recipiente después de mezclado.

- Fácil de limpiar.

DESCRIPCIÓN

Piso epóxico de bajo espesor, en colores, brillante, de dos componentes, con solventes, para pisos interiores.

MODO DE EMPLEO

Preparación de la Superficie

La superficie debe estar seca, libre de polvo, lechadas, pinturas viejas, partes sueltas, mugre, grasa, aceites y demás contaminantes que puedan interferir con la adherencia del piso epóxico.

El tiempo entre capas es de aproximadamente 4 horas (a 20oC y 60% humedad relativa) y no debe ser mayor de 20 horas, de lo contrario se debe promover perfil de anclaje mediante lijado (lija 300) hasta eliminar totalmente el brillo del producto y activar posteriormente la capa existente aplicando Thinner Fino Paternit o Thinner extrafino.

Preparación del Producto

Agitar cada componente en su empaque. Verter el componente B sobre el componente A en relación en volumen de 1:1. Diluir en un 10% con Thinner Fino Paternit. Mezclar manualmente o con agitador de bajas revoluciones (400 rpm) hasta obtener una mezcla homogénea. Evitar usar espátulas o paletas contaminadas con el componente B o con la mezcla, para agitar o mezclar componente A que no se esté usando.

Aplicación

El producto se aplica con rodillo de pelo corto.

El tiempo de aplicación entre capas debe ser de 4 horas a una temperatura ambiente de 20°C.

Aplicar el número de capas necesarias para obtener el espesor de película seca requerida según la recomendación dada para cada caso.

Usar Thinner Fino Paternit para diluir si es necesario o para lavar los equipos.

Para soportes oscuros o para repintes de otro color se debe preveer que el número de capas aumenta a 3 o 4 dependiendo del color. (los colores claros son más susceptibles de requerir más capas).

Consumo:

300-350 gr/m2 en dos capas.

Estos consumos pueden tener variaciones debido a alta porosidad de la superficie, equipo de aplicación utilizado, etc.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- No exponga el producto a fuego directo.

- Usar guantes de caucho y gafas de protección para su aplicación.

- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y acudir al médico.

- Mantenga fuera del alcance de los niños.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

- La edad mínima para la aplicación del recubrimiento sobre el concreto o mortero debe ser 28 días.

- Si existe presión negativa en el soporte se puede afectar la adherencia y durabilidad del recubrimiento.

- Mezclar únicamente la cantidad de producto durante el tiempo de vida en el recipiente.

- Todos los sistemas epóxicos cuando se encuentran a la intemperie sufren el fenómeno de entizamiento el cual no afecta las propiedades químicas y físicas de estos.

- Cuando los epóxicos se exponen a los rayos UV, se puede generar cambios de color, siendo especialmente notorio en tonos intensos. Para evitar este fenómeno, se debe aplicar una capa de acabado con Poliuretano Paternit.

- El Paternit Epóxico Bicomponente 1:1 cuando está en contacto con algunas sustancias químicas agresivas puede cambiar de color sin que sus propiedades químicas se afecten.

- Entre lote y lote se puede presentar ligera variación del color. Solicite la cantidad total del Paternit Epóxico Bicomponente 1:1 que vaya a requerir en su aplicación. Para la última capa verifi que que todo el producto sea del mismo lote para garantizar homogeneidad en el color.

- Cuando se utilicen rodillos estos deben ser de pelo corto. Los rodillos de pelo medio o largo pueden dejar burbujas sobre el acabado.

PRESENTACIÓN

Empaque: Envase Metálico

| PRESENTACIÓN | EMBALAJE | ENVASE |
| --- | --- | --- |
| Galón | Caja X 4 unidades | METÁLICO |
| ¼ Galón | Caja X 12 unidades | METÁLICO |

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

- El tiempo de duración de almacenamiento aproximado es de 1 año.

- Se debe mantener en su envase original.

- Mantenga el recipiente bien tapado.

- Almacene en un lugar fresco y seco.

- No guarde cerca de fuentes de calor.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

AZUL: RIESGOS PARA LA SALUD

1 = Ligeramente riesgoso.

ROJO: RIESGO DE INFLAMABILIDAD

1  =  Combustible si se calienta

AMARILLO: RIESGO POR REACTIVIDAD

0 = Normalmente estable.