CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUIMICAS

·	ACABADO:         Mate.

·	COLOR:               Varios.

·	GRAVEDAD ESPECÍFICA: 25°C – 1.30

·	%    SÓLIDOS    x    VOLUMEN: 	43

·	SECADO:            8 Horas.

·	ESPESOR PELÍCULA SECA: 38 micrones.

·	RENDIMIENTO:    50-60 M2 x Galón.

·	APLICACIÓN:     Brocha o Pistola

·	DISOLVENTE:       Varsol

·	DILUCIÓN: Brocha: 5% disolv. x Vol.

Pistola 10% disolv. x Vol.

USOS

Ideal para aplicar y proteger objetos metálicos ferrosos como: marcos, puertas, ventanas, rejas, pasamanos, tuberías, etc., en interiores o exteriores, en climas fríos o templados.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

·	Lavable

·	Durable.

·	Los colores presentan alta resistencia a la luz.

·	Excelente adherencia a la superficie.

·	Alto rendimiento.

·	Recomendado	como	base	para aplicación de ESMALTES PATERNIT tipo

I y II.

3.	Las partes sueltas o  mal adheridas deben ser eliminadas lijando la superficie.

4.	Elimine de la superficie grasa, polvo y  óxidos  con  espátula,  cepillo  de

alambre, o papel lija.

5.	Para aplicación con brocha se puede diluir al 5% de ser necesario.

6.	Con	pistola	hasta	un	10%	con

disolvente varsol.

7.	Mezcle bien el anticorrosivo con una espátula      hasta       que      quede

homogéneo y aplique dos manos

dejando secar 8 horas entre ellas.

RECOMENDACIONES

·	Los anticorrosivos rojos y negro tienen un	rápido	envejecimiento	en	el

exterior.

·	Aplique	y	almacene	con	buena ventilación y lejos de toda fuente de

calor.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

·	Usar guantes de caucho y gafas de protección para su aplicación.

·	En  caso  de  contacto  con  los  ojos,

lavar con abundante agua y acudir al médico.

·	Mantenga fuera del alcance de los

niños.

DESCRIPCIÓN

Imprimante anticorrosivo fabricado a base de resinas alquídicas, y óxido de hierro como pigmento inhibidor de la corrosión.

PREPARACION

1.	La	buena		preparación	de	la superficie	es		fundamental		para

obtener un buen acabado.

2.	La	superficie	debe	estar	limpia, seca, lijada y libre de polvo.

PRESENTACIÓN

| PRESENTACIÓN | EMBALAJE |
| --- | --- |
| Galón | Caja X 4 unidades |
| ¼ de galón | Caja x 12 unidades |

| PRESENTACIÓN | EMBALAJE |
| --- | --- |
| Galón | Caja X 4 unidades |
| ¼ de galón | Caja x 12 unidades |

Empaque: Envase metálico

ALMACENAMIENTO Y MANEJO:

·	Mantenga el recipiente bien tapado.

·	Almacene en un lugar fresco y seco.

·	No	guarde	cerca	de	fuentes	de calor.

·	Mantenga fuera del alcance de los

niños.

·	Mantenga en su envase original.

·	Tiempo aproximado de almacenaje 1 año.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

AZUL: RIESGOS PARA LA SALUD

1 = Ligeramente riesgoso.

ROJO:	RIESGO DE INFLAMABILIDAD

1 = Combustible si se calienta

AMARILLO: RIESGO POR REACTIVIDAD

0 = Estable.