CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUIMICAS

ACABADO:	Brillante

COLOR:	Varios

MEZCLA POR VOLUMEN:	7 (A) X 1 (B) DENSIDAD ESPECIFICA A	1.72 Aprox. (color) DENSIDAD ESPECIFICA B	0.99 Aprox. (color)

TIEMPO DE INDUCCIÓN (A + B):15 Minutos en

reposo

TIEMPO DE VIDA UTIL (A + B): 2 Horas

SECAMIENTO AL MANEJO:	12 Horas

SECADO PARA 2DAS MANOS: 4 a 10 hrs.

ESPESOR RECOM. PELIC. SECA:75 a 100 micrones

RENDIMIENTO (25 MICRONES):20 M2/ Litro

APLICACIÓN:	Pistola, Brocha o Rodillo

DILUCIÓN:	5 a 20% volumen con Disolvente Epóxico Paternit

COMPRESION:	aprox. 600 kg/cm2

FLEXION:	aprox. 450 Kg/cm2

TENSION:	aprox. 300 Kg/cm2

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

·	La mezcla produce por reacción una película dura, resistente a disolventes derivados del petróleo, ácidos flexibles, álcalis e inmersión en agua dulce o salada.

·	Ideal  para  casos  con  altas  exigencias  de higiene.

·	No permite la formación ni supervivencia de hongos ni bacterias.

·	Fácil de limpiar.

·	Se obtienen altos espesores por cada capa de aplicación.

·	Buena nivelación.

·	Cumple  con  lo  establecido  en  la  Norma Técnica Colombiana NTC 2162.

DESCRIPCIÓN

Pintura epóxica de altos sólidos con acabado brillante	en	dos	componentes,	para	la

protección	y	decoración	de	superficies

metálicas, madera, concreto, fibrocemento, pisos y muros en general, en tanques de almacenamiento, tuberías estructura de refinería,     plantas     químicas,     laboratorios,

maquinarias, equipos, puentes y superficies u objetos  sometidas  al  ataque  de  condiciones

ambientales muy agresivas.

·	Componente A, pintura epóxica pura.

·	Componente B, Catalizador poliamínico.

USOS

·	Como recubrimiento durable y protector de superficies metálicas, madera, concreto, asbesto-cemento, pisos y muros en general, en tanques de proceso o almacenamiento, tuberías, laboratorios, hospitales, plantas químicas, de tratamientos de agua, bebidas o alimentos,

·	Reforzado con fibra de vidrio tejida como recubrimiento    de    protección,    de    alta

resistencia	química	y	mecánica,	con capacidad de puenteo de microfisuras.

·	Al  momento  de  aplicar  sobre  muros  con

estuco o bases oscuras es recomendable aplicar como primera mano una capa de vinilo tipo 1 de tal forma que sobre esta capa hagan los detalles  en las áreas que se necesite, después aplicar dos capas de EPÓXICO ALTOS SÓLIDOS, Sino se realiza  la aplicación del vinilo, los detalles se harán sobre la primera capa del EPÓXICO ALTOS SÓLIDOS y se necesitaran mínimo otras dos capas para lograr un acabado regular, homogéneo.

PREPARACIÓN

·	El producto se aplica con rodillo de  fibra corta, equipo convencional, o equipo sin aire.

·	La   superficie   debe   estar   libre   de   polvo,

mugre, humedad, pinturas viejas grasa, oxido, y demás elementos que puedan interferí con

la adherencia del material

·	El concreto y mortero debe estar libre de lechadas, partes sueltas, es importante que

dicha superficie se encuentre rugosa (libre de

brillo).  Los  muros  y  pisos  de  concreto  y  el asbesto-cemento	se	neutralizan	con

ACOPISO  (Solución  Ácida),  después  de  15

minutos se enjuagan y se secan BIEN, luego se sellan  con  una  mano  de  EPÓXICO  ALTOS

SÓLIDOS CATALIZADO, diluido en proporción

de	4	partes	por	volumen	de	pintura catalizada  con  1  parte  por  volumen  de

DISOLVENTE EPOXICO PATERNIT.

·	La edad mínima del concreto o  mortero debe ser de 30 días para la aplicación del producto.

·	Los metales ferrosos nuevos se acondicionan

con ANTICORROSIVO EPOXICO PATERNIT.

·	Los problemas de óxidos se tratan con MATOXIDO    PATERNIT    dando    protección

posterior	con	ANTICORROSIVO	EPOXICO PATERNIT.

·	Las maderas se limpian, secan y sellan con una mano de ESMALTE EPOXICO diluido en proporción  de  4  partes  por  volumen  de

·

pintura catalizada con 1 parte por volumen de DISOLVENTE EPOXICO PATERNIT.

·	Superficies  con  pinturas  deterioradas  o  no

epoxicas se tratan con REMOVEDOR PATERNIT eliminando la pintura y luego se preparan según el tipo de superficie.

·	Superficies con pinturas epoxicas en buenas condiciones, se lijan  hasta eliminar completamente el brillo.

MODO DE EMPLEO

·	Agitar cada componente por separado.

·	Mezclar 7 partes de volumen de Componente A (Galón de color) con 1 parte del Componente B (1/8 Transparente).

·	De la exactitud y uniformidad de la mezcla dependen las propiedades de la pintura.

·	Preparar  únicamente  la  cantidad  a  utilizar,

después de 2 horas a 25°C el producto pierde sus propiedades, diluir según se requiera.

·	Dejar en reposo la mezcla durante 15 minutos

(Tiempo de inducción) y aplicar con brocha de cerda natural, rodillo resistente a disolventes aromáticos y oxigenados o pistola, el espesor recomendado de la película seca es de 75 a 100 micrones (2 manos aproximadamente), dejar secar de 4 a 10 horas entre manos.

·	Para aplicar segundas manos después de 15 horas  es  necesario  lijar  en  seco  la  pintura

hasta eliminar el satinado.

·	El tiempo de vida útil de la mezcla es de 2 horas   a   25°C,   este   tiempo   disminuye   al

aumentar   la   temperatura   y   aumenta   al

disminuir la misma.

·	El secamiento se retrasa a temperaturas de 16°C y no seca a menos de 10°C.

·	El EPÓXICO ALTOS SÓLIDOS cuando está en contacto con algunas sustancias químicas agresivas puede cambiar de color sin que sus propiedades químicas se afecten.

·	Para la última capa verifique que todo el producto sea del mismo lote para garantizar

homogeneidad en el color.

·	Cuando se utilicen rodillos, estos deben ser de pelo corto. Los rodillos de pelo medio o largo

pueden dejar burbujas sobre el acabado.

·	Todos los sistemas epóxicos cuando se encuentran    a    la    intemperie    sufren    el

fenómeno de entizamiento y los  colores claros se pueden amarillear, sin embargo no se   afectan   las   propiedades   químicas   y

mecánicas de la pintura.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Usar guantes largos, respirador y gafas de protección para su manejo.

En caso de contacto con los ojos, lavar con

abundante agua y acudir al médico.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

·	Usar guantes largos, respirador y gafas de protección para su manejo.

·	En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y acudir al médico.

PRESENTACIÓN

Empaque: Envase Metálico

| PRESENTACIÓN | EMBALAJE | ENVASE |
| --- | --- | --- |
| Galón | Caja X 4 unidades | METÁLICO |
| ¼ Galón | Caja X 12 unidades | METÁLICO |

| PRESENTACIÓN | EMBALAJE | ENVASE |
| --- | --- | --- |
| Galón | Caja X 4 unidades | METÁLICO |
| ¼ Galón | Caja X 12 unidades | METÁLICO |

RECOMENDACIONES

·	Las propiedades definitivas del EPÓXICO ALTOS SÓLIDOS se obtienen después de 7 días

de aplicado. Se recomienda, por lo tanto, permitir ese tiempo de secamiento antes de exponer la pintura aplicada a condiciones muy agresivas o a la inmersión en líquidos.

·	Entre lote y lote se pueden presentar ligeras diferencias de color, por lo tanto solicite la

cantidad total de EPÓXICO ALTOS SÓLIDOS que vaya a necesitar en su aplicación

·	Cuando los epóxicos se exponen a los rayos UV, se pueden generar cambios de color, siendo    especialmente    notorio    en    tonos

intensos. Para evitar este fenómeno, se debe aplicar una capa de acabado con pinturas tipo poliuretano.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

·	Almacenar en estibas de madera lejos de la humedad.

·	El tiempo de almacenamiento es de 6

meses en sitio seco y fresco.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

AZUL: RIESGOS PARA LA SALUD

1 = Ligeramente riesgoso.

ROJO: RIESGO DE INFLAMABILIDAD

3 = Inflamable

AMARILLO: RIESGO POR REACTIVIDAD

0 = Normalmente estable.