CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUIMICAS

ACABADO:	Semi-mate

COLOR:	Varios

MEZCLA POR VOLUMEN:	7 (A) X 1 (B) DENSIDAD ESPECIFICA A	1.72 Aprox. (color) DENSIDAD ESPECIFICA B	0.99 Aprox. (color)

TIEMPO DE INDUCCIÓN (A + B):15 Minutos en

reposo

TIEMPO DE VIDA UTIL (A + B): 2 Horas

SECAMIENTO AL MANEJO:	12 Horas

SECADO PARA 2DAS MANOS: 4 a 10 hrs.

ESPESOR RECOM. PELIC. SECA:75 a 100 micrones

RENDIMIENTO (25 MICRONES):20 M2/ Litro

APLICACIÓN:	Pistola, Brocha o Rodillo

DILUCIÓN:	5 a 20% volumen con Disolvente Epóxico Paternit

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

·	La mezcla produce por reacción una película dura,  resistente  a  disolventes  derivados  del

petróleo, ácidos flexibles, álcalis e inmersión

en agua dulce o salada.

·	Ideal  para  casos  con  altas  exigencias  de higiene.

·	No permite la formación ni supervivencia de hongos ni bacterias.

·	Fácil de limpiar.

·	Se obtienen altos espesores por cada capa de aplicación.

·	Buena nivelación.

·	Cumple  con  lo  establecido  en  la  Norma Técnica Colombiana NTC 2162.

DESCRIPCIÓN

Pintura epóxica  con acabado semi-mate de dos	componentes,	para	la	protección	y

decoración de superficies metálicas, madera, concreto, fibrocemento, pisos y muros en general,   en   tanques   de   almacenamiento,

tuberías estructura de refinería, plantas químicas, laboratorios, maquinarias, equipos, puentes y superficies u objetos sometidas al ataque de condiciones ambientales muy agresivas.

·	Componente A, pintura epóxica pura.

·	Componente B, Catalizador poliamínico.

USOS

·	Como recubrimiento durable y protector de superficies metálicas, madera, concreto, asbesto-cemento, pisos y muros en general, en tanques de proceso o almacenamiento, tuberías,    laboratorios,    hospitales,    plantas

químicas, de tratamientos de agua, bebidas o alimentos,

·	Reforzado  con  fibra  de  vidrio  tejida  como

recubrimiento de protección, de alta resistencia química y mecánica, con capacidad de puenteo de microfisuras.

·	Al momento de aplicar sobre muros con estuco o bases oscuras es recomendable aplicar  como  primera  mano  una  capa  de

vinilo tipo 1 de tal forma que sobre esta capa hagan  los  detalles  en  las  áreas  que  se

necesite,   después   aplicar   dos   capas   de

ESMALTE EPÓXICO, Sino se realiza la aplicación del vinilo, los detalles se harán sobre la primera capa del ESMALTE EPÓXICO y se necesitaran mínimo otras dos capas para lograr un acabado regular, homogéneo.

PREPARACIÓN

·	El  producto  se  aplica  con  rodillo  de  fibra corta, equipo convencional, o equipo sin aire.

·	La   superficie   debe   estar   libre   de   polvo, mugre, humedad, pinturas viejas grasa, oxido,

y demás elementos que puedan interferí con la adherencia del material

·	El  concreto  y  mortero  debe  estar  libre  de

lechadas, partes sueltas, es importante que dicha superficie se encuentre rugosa (libre de brillo). Los muros y pisos de concreto y el asbesto-cemento se neutralizan con ACOPISO (Solución Ácida), después de 15 minutos se enjuagan y se secan BIEN, luego se sellan con una mano de ESMALTE EPÓXICO CATALIZADO, diluido en proporción de 4 partes por volumen de pintura catalizada con 1 parte por volumen de DISOLVENTE EPOXICO PATERNIT.

·	La  edad  mínima  del  concreto  o  mortero debe ser de 30 días para la aplicación del

producto.

·	Los metales ferrosos nuevos se acondicionan con ANTICORROSIVO EPOXICO PATERNIT.

·	Los   problemas   de   óxidos   se   tratan   con

MATOXIDO PATERNIT dando protección posterior con ANTICORROSIVO EPOXICO PATERNIT.

·	Las maderas se limpian, secan y sellan con

una mano de ESMALTE EPOXICO diluido en proporción de 4 partes por volumen de pintura catalizada con 1 parte por volumen de DISOLVENTE EPOXICO PATERNIT.

·	Superficies  con  pinturas  deterioradas  o  no epoxicas se tratan con REMOVEDOR PATERNIT

eliminando  la  pintura  y  luego  se  preparan

según el tipo de superficie.

·	Superficies con pinturas epoxicas en buenas condiciones, se lijan  hasta eliminar completamente el brillo.

MODO DE EMPLEO

·	Agitar cada componente por separado.

·	Mezclar 7 partes de volumen de Componente A (Galón de color) con 1 parte del Componente B (1/8 Transparente).

·	De la exactitud y uniformidad de la mezcla dependen las propiedades de la pintura.

·	Preparar  únicamente  la  cantidad  a  utilizar,

después de 2 horas a 25°C el producto pierde sus propiedades, diluir según se requiera.

·	Dejar en reposo la mezcla durante 15 minutos

(Tiempo de inducción) y aplicar con brocha de cerda natural, rodillo resistente a disolventes aromáticos y oxigenados o pistola, el espesor recomendado de la película seca es de 75 a 100 micrones (2 manos aproximadamente), dejar secar de 4 a 10 horas entre manos.

·	Para aplicar segundas manos después de 15 horas  es  necesario  lijar  en  seco  la  pintura

hasta eliminar el satinado.

·	El tiempo de vida útil de la mezcla es de 2 horas   a   25°C,   este   tiempo   disminuye   al

aumentar   la   temperatura   y   aumenta   al

disminuir la misma.

·	El secamiento se retrasa a temperaturas de 16°C y no seca a menos de 10°C.

RECOMENDACIONES

·	Las propiedades definitivas del ESMALTE EPÓXICO se obtienen después de 7 días de

aplicado. Se recomienda, por lo tanto, permitir ese tiempo de secamiento antes de exponer  la  pintura  aplicada  a  condiciones

muy agresivas o a la inmersión en líquidos.

·	Entre lote y lote se pueden presentar ligeras diferencias de color, por lo tanto solicite la

cantidad total de ESMALTE EPÓXICO que vaya a necesitar en su aplicación

·	Cuando los epóxicos se exponen a los rayos UV, se pueden generar cambios de color, siendo especialmente notorio en tonos intensos. Para evitar este fenómeno, se debe

aplicar una capa de acabado con pinturas tipo poliuretano.

·	El ESMALTE EPÓXICO cuando está en contacto con algunas sustancias químicas agresivas puede cambiar de color sin que sus

propiedades químicas se afecten.

·	Para la última capa verifique que todo el producto sea del mismo lote para garantizar homogeneidad en el color.

·	Cuando se utilicen rodillos, estos deben ser de pelo corto. Los rodillos de pelo medio o largo pueden dejar burbujas sobre el acabado.

·	Todos los sistemas epóxicos cuando se encuentran a la intemperie sufren el fenómeno   de   entizamiento   y   los   colores

claros se pueden amarillear, sin embargo no se   afectan   las   propiedades   químicas   y

mecánicas de la pintura.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Usar guantes largos, respirador y gafas de protección para su manejo.

En caso de contacto con los ojos, lavar con

abundante agua y acudir al médico.

PRESENTACIÓN

Empaque: Envase Metálico

| PRESENTACIÓN | EMBALAJE | ENVASE |
| --- | --- | --- |
| Galón | Caja X 4 unidades | METÁLICO |
| ¼ Galón | Caja X 12 unidades | METÁLICO |

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

·	Almacenar en estibas de madera lejos de la humedad.

·	El tiempo de almacenamiento es de 6 meses en sitio seco y fresco.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

AZUL: RIESGOS PARA LA SALUD

1 = Ligeramente riesgoso.

ROJO: RIESGO DE INFLAMABILIDAD

3 = Inflamable

AMARILLO: RIESGO POR REACTIVIDAD

0 = Normalmente estable.