# CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUIMICAS

- RENDIMIENTO:	2 kg/m2 para dos capas.

- ACABADO:	Mate, Brillante, Semi- brillante.

- COLOR:	Varios, planos, aluminio,

Anolock, Fluorescentes, y dorado.

- SECADO:	8 Horas.

- ESPESOR PELICULA SECA:	38 micrones.

- RENDIMIENTO:	40 A 50 Mts2 x Galón.

- APLICACIÓN:	Brocha, Rodillo o Pistola

- DISOLVENTE: Varsol o Thinner Paternit.

- DILUSIÓN:	9 a 1 partes x vol. Esmalte disolventepara aplicación

con pistola.

# USOS

Ideal para aplicar sobre todo tipo  de superficies metálicas, madera, muebles, rejas, puertas, ventanas, estructuras, maquinarias, zócalos, juguetes, etc., en interiores.

# PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Excelente adherencia

- Alto rendimiento de 40 a 50 mts2/Galón.

- Lavable y durable.

- Amplia gama de colores entremezclables.

- Resistencia  a  la  grasa,  mugre  y  ambientes húmedos.

- Presenta variaciones de acuerdo al espesor

de la película aplicada y la absorción de la superficie.

- Protege y decora.

# DESCRIPCIÓN

ESMALTE  TIPO  II,  pintura  a  base  de  resinas alquídicas y disolventes alifáticos.

# MODO DE UTILIZACION

- La superficie debe estar limpia y seca previamente; se deben resanar los defectos de la superficie.

- Eliminar grasa y óxidos.

- Lijar bien las superficies brillantes.

- En  madera  sin  pintar,  se  puede  aplicar directamente  diluyendo  con  una  cuarta

parte de Varsol o Thinner Paternit.

- Los  metales  sin  pintar  acondiciónelos  con ANTICORROSIVO PROVICOL.

- Si se aplica sobre pintura brillante, lije suavemente en seco, si es mate o semi- brillante limpie bien.

- Agite bien el esmalte antes de usarlo.

# RECOMENDACIONES

- Para	almacenar	envases	mermados, agréguele un poco de Varsol o Thinner hasta cubrir el esmalte y sin revolverlo. Tápelo bien, así evita la formación de natas.

- Los equipos de aplicación se lavan con Varsol o Propinol antes de secado el producto.

- En aplicación con brocha,  no exceder de la 8ª parte de disolvente thineer o Varsol).

- En aplicación con pistola, no exceder de la 4ª

parte de disolvente (Varsol o Thinner).

- Las manos de aplicación debes ser de 2 a 3, lijando suavemente entre ellas y permitiendo

8 horas de secado entre una y otra.

# MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Usar	guantes	de	caucho	y	gafas	de protección para su aplicación.

- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y acudir al médico.

- Mantenga fuera del alcance de los niños.

# PRESENTACIÓN

Empaque: Envase metálico

| PRESENTACIÓN | EMBALAJE |
| --- | --- |
| Galón | Caja X 4 unidades |
| ¼ Galón | Caja X 12 unidades |

# ALMACENAMIENTO Y MANEJO:

- Evite todo contacto con la piel, los ojos y  la inhalación prolongada de los vapores.

- Aplicar en lugares con buena ventilación y alejado de fuentes de calor.

- Mantenga el recipiente bien tapado.

- Almacene en un lugar fresco y seco.

- No guarde cerca de fuentes de calor.

- Mantenga fuera del alcance de los niños.

- Mantenga en su envase original.

- Tiempo aproximado de almacenaje 1 año.

# IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

AZUL:   RIESGOS PARA LA SALUD

1 = Ligeramente riesgoso.

ROJO: RIESGO DE INFLAMABILIDAD

1 = Combustible si se calienta

AMARILLO: RIESGO POR REACTIVIDAD

0 = Estable.

- 1 -

# Text boxes

www.paternit.com   |   PBX: (57-2) 880 05 25 – 23  |  410 35 35  |  Email:pedidos@paternit.com

Cra 17F N° 23-01 B/Belalcázar – Cali – Colombia   |   PBX: (57-2) 880 05 25 – 23  |  410 35 35  |  Email:pedidos@paternit.com