CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUIMICAS

•	RENDIMIENTO:	2 kg/m2 para dos capas.

•	ACABADO:	Mate, Brillante.

•	COLOR:	Varios, planos, aluminio, Anolock, Fluorescentes, y dorado.

•	SECADO:	8 Horas.

•	ESPESOR PELICULA SECA:	38 micrones.

•	RENDIMIENTO:	40 A 50 Mts2 x Galón.

•	APLICACIÓN:	Brocha, Rodillo o Pistola

•	www.paternit.com   |   PBX: (57-2) 880 05 25 – 23  |  410 35 35  |  Email:pedidos@paternit.com

www.paternit.com   |   PBX: (57-2) 880 05 25 – 23  |  410 35 35  |  Email:pedidos@paternit.com

DISOLVENTE:	Varsol o Thiner Paternit.

•	DILUSIÓN:	9 a 1 partes x vol. Esmalte Disolvente Paternit para

aplicación con pistola.

USOS

Ideal para superficies de alto contacto, roce, corrosión, impacto, uso en superficies expuestas a la intemperie como madera, rejas, puertas, ventanas, estructuras, maquinarias, etc. Uso interior y exterior.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

•	Excelente adherencia

•	Alto rendimiento de 40 a 50 mts2/Galón.

•	Lavable y durable.

•	Amplia gama de colores entremezclables.

•	Resistencia  a  la  grasa,  mugre  y  ambientes húmedos.

•	Presenta variaciones de acuerdo al espesor

de la película aplicada y la absorción de la superficie.

•	Protege y decora.

RECOMENDACIONES

•	Para	almacenar	envases	mermados, agréguele un poco de Varsol o Thiner Paternit

hasta cubrir el esmalte y sin revolverlo. Tápelo bien, así evita la formación de natas.

•	Los equipos de aplicación se lavan con Varsol

o	Thiner	Paternit	antes	de	secado	el producto.

•	En aplicación con brocha,  no exceder de la

8ª   parte   de   disolvente   (Thiner   Paternit   o Varsol).

•	En aplicación con pistola, no exceder de la 4ª

parte de disolvente (Varsol o Thiner Paternit).

•	Las manos de aplicación debes ser de 2 a 3, lijando suavemente entre ellas y permitiendo

8 horas de secado entre una y otra.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

•	Usar	guantes	de	caucho	y	gafas	de protección para su aplicación.

•	En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y acudir al médico.

•	Mantenga fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN

| PRESENTACIÓN | EMBALAJE |
| --- | --- |
| Galón | Caja X 4 unidades |
| ¼ Galón | Caja X 12 unidades |

| PRESENTACIÓN | EMBALAJE |
| --- | --- |
| Galón | Caja X 4 unidades |
| ¼ Galón | Caja X 12 unidades |

Empaque: Envase metálico

DESCRIPCIÓN

ESMALTE  TIPO  I,  pintura  a  base  de  resinas alquídicas y disolventes alifáticos.

MODO DE UTILIZACION

1.	La superficie debe estar limpia y seca previamente; se deben resanar los defectos de la superficie.

2.	Eliminar grasa y óxidos.

3.	Lijar bien las superficies brillantes.

4.	En  madera  sin  pintar,  se  puede  aplicar directamente  diluyendo  con  una  cuarta

parte de Varsol o Thiner Paternit.

5.	Los  metales  sin  pintar  acondiciónelos  con ANTICORROSIVO PATERNIT.

6.	Si   se   aplica   sobre   pintura   brillante,   lije

suavemente en  s eco, si es mate o semi- brillante limpie bien.

7.	Agite bien el esmalte antes de usarlo.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO:

•	Evite todo contacto con la piel, los ojos y  la inhalación prolongada de los vapores.

•	Aplicar en lugares con buena ventilación y

alejado de fuentes de calor.

•	Mantenga el recipiente bien tapado.

•	Almacene en un lugar fresco y seco.

•	No guarde cerca de fuentes de calor.

•	Mantenga fuera del alcance de los niños.

•	Mantenga en su envase original.

•	Tiempo aproximado de almacenaje 1 año.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

AZUL:   RIESGOS PARA LA SALUD

1 = Ligeramente riesgoso.

ROJO: RIESGO DE INFLAMABILIDAD

1 = Combustible si se calienta

AMARILLO: RIESGO POR REACTIVIDAD

0 = Estable.

- 1Cra 17F N° 23-01 B/Belalcázar – Cali – Colombia   |   PBX: (57-2) 880 05 25 – 23  |  410 35 35  |  Email:pedidos@paternit.com

Cra 17F N° 23-01 B/Belalcázar – Cali – Colombia   |   PBX: (57-2) 880 05 25 – 23  |  410 35 35  |  Email:pedidos@paternit.com

-