CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUIMICAS

ESTADO:  			Masilla.

COLOR 			Blanco

ACABADO 			Liso

pH 			8.0 - 9.0

SECADO ENTRE MANOS 	1 a 2 horas

SECADO PARA ACABADO 	2 a 3 horas

Kg./GALÓN 			6.61

ESTABILIDAD EN EL ALMACENAMIENTO (25°C) 6 meses bajo techo

SISTEMA DE APLICACIÓN	 Llana metálica, espátula plástica.

DISOLVENTE RECOMENDADO:	Agua

RENDIMIENTO

- Repello (pañete )              1   +  2 k/m2

- Plaqueta prefabricada     2  +  3 k/m2

- Bloque                                2  +  3 k/m2

- Ladrillo farol                       3  +  4 k/m2

DESCRIPCIÓN

El ESTUCO PLASTICO PATERNIT es una pasta flexible lista para usar, compuesta de resina acrílica y cargas inorgánicas dispersas, de buena manejabilidad y que puede ser aplicada sobre diferentes superficies, como madera, revoque, superficies lisas de concreto, láminas de fibrocemento y placas de yeso.

USOS

- Se utiliza como material para pre-acabados sobre pañetes, frisos, revoques o repellos y superficies lisas de concreto, Panel-yeso y en láminas de Fibrocemento.

- Tapa grietas y poros en superficies de concreto, pintadas, madera, repellos; tanto en interiores como en exteriores (según el tipo).

- Para nivelar (Estucar) fachadas y muros en concreto, revoque o pañete.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Viene listo para usar, No requiere mezclas previas.

- Por su blancura permite obtener acabados de excelente belleza.

- Economiza por el bajo  consumo de pintura.

- Especial para resane de paredes ya estucadas y pintadas, o morteros que presenten fisuras (menores a 0.5 mm) sin movimiento.

- Alta adherencia al pañete o revoque.

- Viscosidad adecuada, lo que permite que el producto no descuelgue.

- Texturable, si se sobrepasa con rodillo estando fresco.

- Seca rápidamente entre capa y capa.

- Por ser un producto listo, facilita el control y la administración de materiales en la obra.

- Muy buena lijabilidad.

- No es necesario consumir la totalidad del producto en una sola aplicación. Una vez utilizada

- una parte, guarde el sobrante y úselo cuando lo requiera.

MODO DE EMPLEO

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

- Se  aplica con llana metálica lisa o espátula, igual a un estuco convencional (Extender el producto siguiendo las técnicas generales del estucado).

- Generalmente se requiere de 3 a 4 manos (dependiendo del tipo de acabado y plomo de la superficie), combinando el sentido horizontal con el vertical para lograr una buena nivelación de la superficie.

- El lijado es preferible efectuarlo con lija de agua No.180 o superior, una vez normalizada la superficie y seco el Estuco Plástico.

- Aproximadamente 1 día después de aplicado, se puede proceder a pintar y refinar la superficie, hasta dar un acabado completo.

- Lave las herramientas con agua antes de que el producto haya endurecido.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Usar guantes de caucho y gafas de protección para su aplicación.

- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y acudir al médico.

- Mantenga fuera del alcance de los niños.

- Luego de su uso lavar las manos con agua y jabón.

- Si es ingerido acuda inmediatamente al médico.

PRESENTACIÓN

Empaque: Envase metálico

| PRESENTACIÓN | EMBALAJE |
| --- | --- |
| Galón | Caja X 2 unidades |
| Cubeta | Unidad |

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

- El tiempo de duración de almacenamiento aproximado es de 6 meses.

- Se debe mantener en su empaque original.

- Mantenga el recipiente bien tapado.

- Almacene en un lugar fresco y seco.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

AZUL: 	RIESGOS PARA LA SALUD

0 = No es riesgoso.

ROJO: 	RIESGO DE INFLAMABILIDAD

0 = No quema

AMARILLO: RIESGO POR REACTIVIDAD

0 = Estable.