CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUIMICAS

- RENDIMIENTO:  1 Kilos por m2

- ACABADO:	  Liso blanco

- COLOR:  blanco

- SECADO:  15 minutos al tacto y 12 h                                      curado final

- ESPESOR PELICULA SECA: 	25 micrones.

- APLICACIÓN:  llana

- DISOLVENTE:   agua si es necesario.

USOS

Ideal para aplicar sobre todo tipo de  superficies metálicas, madera, concreto y placas de yeso o fibrocemento

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Excelente adherencia

- Alto rendimiento 1 kilo x m2.

- Blanco uso exterior

- Acabado fino con tamiz 325

- Resistencia a la grasa, mugre y ambientes húmedos.

- Presenta variaciones de acuerdo al espesor de la película aplicada y la absorción de la superficie.

- Protege y decora.

DESCRIPCIÓN

PATERNIT ESTUCO PLASTICO es una masilla elastomerica a base de resina acrílica, cargas inertes y aditivos para mejorar la aplicación

MODO DE UTILIZACION

- La superficie debe estar limpia y seca previamente; se deben resanar los defectos de la superficie.

- Eliminar grasa y óxidos.

- Lijar bien las superficies brillantes.

- Los metales sin pintar acondiciónelos con washprimer

- Retirar todo material suelto y sobrantes

- Lijar después de 2 horas de aplicado

RECOMENDACIONES

- Para evitar la formación de película seca superficial en el envase recomendamos taparlo.

- Recomendamos mantener una espuma con agua para mantener la llana limpia en su aplicación

- Los equipos de aplicación se lavan con agua limpia antes de secado el producto.

- Las manos de aplicación debes ser de 1 a 3, y permitiendo 2 horas de secado entre una y otra.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Usar guantes de caucho y gafas de protección para su aplicación.

- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y acudir al médico.

- Mantenga fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN

Empaque: Envase metálico

| PRESENTACIÓN | EMBALAJE |
| --- | --- |
| Galón | Caja X 2 unidades |
| cubeta | 1 |

ALMACENAMIENTO Y MANEJO:

- Evite todo contacto con la piel, los ojos y  la inhalación prolongada de los vapores.

- Aplicar en lugares con buena ventilación .

- Mantenga el recipiente bien tapado.

- Almacene en un lugar fresco y seco.

- No guarde cerca de fuentes de calor.

- Mantenga fuera del alcance de los niños.

- Mantenga en su envase original.

- Tiempo aproximado de almacenaje 1 año.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

AZUL: 	RIESGOS PARA LA SALUD

0 = No es riesgoso.

ROJO: 	RIESGO DE INFLAMABILIDAD

0 = No quema

AMARILLO: RIESGO POR REACTIVIDAD

0 = Estable.