CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUIMICAS

- TIPO:			Mortero de cemento con 	aditivos

- DENSIDAD:			1.5 Kg. /L

- COLOR:			Blanco o gris

- TIEMPO ABIERTO:		Aprox. 60 min.

- TIEMPO PARA RECTIFICAR:	Aprox. 20 min.

- TIEMPO TRÁFICO PEATONAL:12 horas

- TIEMPO TRÁFICO DE CARGA:7 días

- TIEMPO EMBOQUILLADO:	24 horas mínimo

USOS

- Colocación de baldosas porosas y porcelana sanitaria.

- Superposición sobre porcelana antigua (previo picado).

- Colocación de piedras naturales y mármol.

- Apto para cocinas, restaurantes, laboratorios, locales, ambientes industriales, etc.

- Enchape sobre pintura (previo picado cada 2 - 3 cm)

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Excelente fluidez

- Manejabilidad

- Excelente adherencia

MODO DE EMPLEO

- Limpiar la superficie de partículas sueltas o mal adheridas.

- La superficie debe estar compacta y nivelada.

- La superficie puede estar húmeda pero no inundada.

DESCRIPCIÓN

Pegante para cerámica Paternit es un pegante de alto rendimiento para la colocación de piezas de cerámica, piedra y mármol, largo tiempo de manejabilidad, gran capacidad de retención de agua y deplazamiento nulo.

PREPARACION

- Mezcle 5 partes de pegante para cerámica Paternit X 2 de agua limpia hasta obtener una consistencia cremosa y sin grumos

- Deje reposar por 15 minutos y luego mezcle nuevamente

- Extienda Pegante para cerámica Paternit con una llana dentada y solo la cantidad que pueda cubrir con un lapso de 10 a 15 minutos

- Instale las baldosas mientras el pegante para cerámica Paternit este húmedo y pegajoso.

- Si este no se fija, retírelo y aplique nuevamente pegante para cerámica Paternit fresco

- En piezas muy grandes aplique pegante para cerámica Paternit igualmente en el reverso de la pieza, utilizando el lado liso de la llana.

- Presione las piezas contra la superficie y golpeándolas con martillo de caucho .

- Use Fragua color para emboquillar e impermeabilizar las juntas.

Sobre pintura:  Pique cada 2 ó 3 cms y retire los residuos.

RECOMENDACIONES

- No lo utilice en superficies impermeables y de baja absorción de agua

- Deje reposar 15 minutos la mezcla y luego mezcle de nuevo para usar.

- No deje grumos.

- Extienda áreas que logre cubrir en un lapso de 10 a 15 minutos.

- El repello (pañete) debe tener mínimo de aplicado 7 días, no es necesario humedecer la superficie ni la cerámica, no agregar agua cuando el producto muestre síntomas de endurecimiento en el recipiente.

- No agregar más agua si la mezcla presenta síntomas de endurecimiento.

CONSUMO

Depende de la porosidad de la superficie y del tamaño de la cerámica:  3 kilos x m2

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Usar guantes de caucho y gafas de protección para su aplicación.

- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y acudir al médico.

- Mantenga fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN

Empaque:

Bulto x 25 kg

Bulto x 40 KG

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

- Se debe mantener en su empaque original.

- Almacenar en estibas de madera lejos de la humedad.

- El tiempo de almacenamiento es de 6 meses en sitio seco y fresco.

- Almacene en un lugar fresco y seco.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

AZUL: 	RIESGOS PARA LA SALUD

0 = No es riesgoso.

ROJO: 	RIESGO DE INFLAMABILIDAD

0  = No quema.

AMARILLO: RIESGO POR REACTIVIDAD

0 = Estable.