# CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUIMICAS

COLOR:	Varios

Resistencia a Compresión	14700 psi

Resistencia a Tensión	2577 psi

Absorción	0.16%

Modulo de Rotura	5300 psi

Fraguado Inicial		4 horas Fraguado Final	2 dias Retracción Lineal	0.27%

Tiempo de Trabajo	35 minutos

Choque térmico	500 psi

Tránsito liviano:	Clima frio: 20horas

Clima caliente:2 horas

Tránsito Pesado:	Clima frio: 32horas

Clima caliente:3 horas

Curado completo:	Clima frio: 7 dias

Clima caliente: 12 horas

# Intervalo de servicio bajo temperaturas:

Exposición esporádica: hasta 82°C Exposición constante: hasta 80°C

# PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Alta resistencia a productos químicos

- Mayor resistencia a la temperatura

- Máxima resistencia física

- Altamente resistente al ataque de bacterias

- Supera los requisitos de rendimiento de las especificaciones118.3 (epoxi) y 118.5 (furano) del ANSI.

- Se limpia con agua

- De fraguado rápido

- Fragua a baja temperatura

- Resistencia a Lavado al Vapor

- Ofrece	Fácilidad	de	Limpieza	para Cerámicas Asperas y/o Antideslizantes

# DESCRIPCIÓN

La   Fragua   Epóxica   Paternit   es   un   mortero Epóxico   para   juntas   muy   resistente   a   los productos químicos, que se utiliza en: Revestimiento  cerámico,  adoquín,  ladrillo  de piso,  revestimiento  para  plantas  industrales  y piedra.  La  fragua  Epóxica  se  compone  de resina epóxica, endurecedor y relleno de sílice resistente a productos químicos.

# USOS

Se recomienda en áreas corrosivas como:

- Industriales :

Lecherías, Panificadoras, Cervecerías, Frigoríficos, Hospitales, Veterinarias, Fábricas de queso y Bebidas, Laboratorios, Plantas procesadoras de alimentos y plantas Químicas.

- Comerciales:

Cocinas	Institucionales,	Restaurantes	de comidas	rápidas,	cafeterías,	Laboratorios,

supermercados.

# PREPARACIÓN

- Antes de rejuntar, retirar la suciedad de las juntas y limpiar ligeramente la cerámica con una esponja para retirar el polvo y cualquier suciedad.

- No dejar agua dentro de las juntas.

- La temperatura de la superficie debe estar entre 16 y 32°C. NOTA: La temperatura afectará las propiedades de trabajo del mortero epóxico.

- Las temperaturas altas aceleran el fraguado y acortan el tiempo de trabajo.

- Las temperaturas bajas retardan el fraguado y requiren mayor tiempo para la apertura al tráfico.

- Almacenar las resinas epóxicas a una temperatura ambiental de 21°C durante 24 horas antes de su uso.

# MODO DE EMPLEO

- Vierta los contenidos de la Parte A y B en un recipiente limpio. Mezcle por espacion de 15 minutos hasta que estén completatmente mezclados.

- Inmediatamente vierta el contenido del recipiente  en  el  área  de  trabajo.  Usar  una

llana de caucho dura trabajando el mortero

diagonalmente a través de las juntas.

- Asegúrarse que todas las juntas esten completamente llenas y de que no quede sólo sobre la superficie.

- Mantener la llana a un ángulo de 90° para retirar el exceso del material. No dejar el exceso  del  mortero  para  juntas  sobre  la

superficie de la cerámica.

- Limpiar la película con solvente y trapo. Realizar  la  limpieza  final  después  de  2  a  3

horas de rejuntar y retirar todo el resíduo del mortero para juntas.

# RECOMENDACIONES

- La resistencia química máxima se obtiene dentro de 7 días a 21°C.

- Proteja la instalación contra productos químicos fuertes hasta que tenga un fraguado total.

- La Fragua epóxica para juntas debe limpiarse periódicamente con agua y jabón de pH neutro.

# MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Proteja el trabajo terminado de la exposición a  los  productos  químicos,  la  suciedad  y  el

tránsito hasta que esté totalmente curado.

- Antes de haber curado puede irritar los ojos y la  piel.  Evite  el  contacto  con  los  ojos  y  el

contacto prolongado con la piel. En caso de

que   ocurra   un   contacto,   enjuague   con abundante agua.

- No se debe ingerir. Evite respirar el polvo. Use

una mascarilla en áreas con mucho polvo.

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

# PRESENTACIÓN

Empaque: Envase Metálico + catalizador

| PRESENTACIÓN | EMBALAJE | ENVASE |
| --- | --- | --- |
| ¼ Galón | Caja X 12 unidades | METÁLICO |
| 1/8 Galón | Caja X 24 unidades | METÁLICO |

# ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

- Almacenar en lugares frescos y alejados del calor excesivo y el agua.

- Los envases sellados de fábrica de este producto están garantizados por su alta calidad por dos (2) años.

# IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

AZUL: RIESGOS PARA LA SALUD

1 = Ligeramente riesgoso.

ROJO: RIESGO DE INFLAMABILIDAD

3 = Inflamable

AMARILLO: RIESGO POR REACTIVIDAD

0 = Normalmente estable.