CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUIMICAS

RENDIMIENTO:		200 a 100 Grs/Mts2

para dos capas.

APLICACIÓN:	A) Brocha, Aspersor o Fumigador.

B) Perforación e Inyección.

USOS

- El hidrófugo Paternit es ideal para proteger las fachadas con jardín, patios, muros de ladrillo, piedra, mármol, concreto, mortero que estén expuestas al contacto con el agua y como anti-hongo en tejas de barro. Puede aplicarse sobre repello, estucos y en fibrocemento.

- Ideal como repelente de agua sobre bases minerales tales como ladrillo, piedra, mármol, concreto, mortero y como anti-hongo en tejas de barro.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Protege contra la penetración de agua.

- Prolonga la vida de la fachada a la vista.

- Listo para usar, fácil aplicación.

- Se puede pintar luego de aplicar.

- La aplicación permite la salida de gases desde el interior e impide la formación de hongos y musgos.

PREPARACION

El producto viene listo para su uso.

DESCRIPCIÓN

Líquido amarillento traslúcido con base en siliconas que protege contra la penetración de aguas lluvias en fachadas.

MODO DE EMPLEO

- Lavar la superficie con agua y cepillo.

- Aplicar dos capas de HIDROFUGO con brocha, aspersor o fumigadora.

- Otro método es perforar cada ladrillo con taladro, inyectar una cantidad en cada hueco y sellar con mortero.

RECOMENDACIONES

- No disolver el producto.

- Aplicarse en forma directa.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- No exponga el producto a fuego directo.

- Usar guantes de caucho y gafas de protección para su aplicación.

- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y acudir al médico.

- Mantenga fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN

Empaque: Envase Plástico

| PRESENTACIÓN | EMBALAJE | ENVASE |
| --- | --- | --- |
| Galón | Caja X 2 unidades | Plástico |
| Garrafa | Unidad | Plástico |

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

- El tiempo de duración de almacenamiento aproximado es de 1 año.

- Se debe mantener en su envase original.

- Mantenga el recipiente bien tapado.

- Almacene en un lugar fresco y seco.

- No guarde cerca de fuentes de calor.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

AZUL: RIESGOS PARA LA SALUD

1 = Ligeramente riesgoso.

ROJO: RIESGO DE INFLAMABILIDAD

3  =  Inflamable

AMARILLO: RIESGO POR REACTIVIDAD

0 = Normalmente estable.