CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUIMICAS

RENDIMIENTO:		Ver tabla.

APLICACIÓN:	Perforación e Inyección.

DENSIDAD: 	0,76 g/cm3

USOS

- Una de las humedades más comunes es la humedad ascendente, que es la transferencia de humedad del terreno a los cimientos. Por acción capilar, la mayoría de materiales de concreto y los ladrillos,  conducen el agua del terreno hacia arriba. Esta humedad transporta sales minerales que aparecen en el revestimiento del muro como cristales blancos.

- El Hidrozócalo®  es el sistema más efectivo para muros donde se presenta deterioro por humedad ascendente.

- Prevención de los efectos de la humedad ascendente.

- Sótanos, fachadas, patios, paredes interiores y exteriores.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Protege contra la penetración de agua.

- Adecuado incluso en los casos de altos contenidos de humedad > 80%.

- Adecuado para la mayoría de tipos de sales (sulfatos, nitratos, cloruros).

- El sustrato tratado no tiene que ser alcalino.

- No es necesario el secado previo o posterior de la pared, incluso en caso de altos contenidos de humedad.

- Aplicación posible, incluso a temperaturas por debajo de +5 ° C.

- Resistente contra la mayoría de sustancias agresivas que se encuentran en albañilería tales como ácidos, álcalis y sales.

- Reacción rápida, efectiva e inmediata.

- No causa o favorece la corrosión de los refuerzos de acero.

- Penetra profundamente incluso en los capilares más pequeños del material

- El material curado proporciona una barrera horizontal elástica

- Puede ser aplicado a ladrillo perforado y agrietado o mampostería hueca, sin tener que llenar los  huecos de antemano.

- no es necesaria inyección posterior, una vez hecha la instalación, es garantía de éxito.

- Instalación fácil de perforación horizontal, eficaz durante más de 25 años

- 10 años de garantía (aplicado por el experto).

DESCRIPCIÓN

Una impermeabilización horizontal de las paredes de la construcción es necesaria para evitar la humedad ascendente por capilaridad en muros de albañilería u hormigón.

Hidrozócalo®   bloqueo de poros  es el llenado parcial o total del poro de un muro, con el fin de detener el transporte de agua.
Este sistema  detiene la humedad ascendente con tres efectos: Baña los capilares con una película repelente al agua. En segundo lugar estrecha el poro deteniendo la acción capilar. Finalmente, cura y forma  una membrana al rededor del diámetro completo del capilar.
Estos tres efectos juntos aseguran que Hidrozócalo® funcione todo el tiempo, independientemente la estructura del poro o el contenido de humedad y sales.

Hidrozócalo®. Penetra profundamente en incluso el más pequeño de los capilares deteniendo la acción capilar de forma permanente.

Debido a su efecto hidrófobo, el proceso de secado en la pared empieza inmediatamente, creando una barrera horizontal activa tan pronto como el material ha sido instalado.

MODO DE EMPLEO

- Quitar el yeso y cualquier material suelto completamente del área afectada.

- Taladre los orificios de perforación a la distancia requerida (ver tabla). La longitud de la perforación es el espesor de la pared menos 5 cm.

- Limpiar los pozos, preferiblemente con aire a presión con el fin de eliminar el polvo.

- A continuación, usando una manguera conectada al tanque con la cantidad de hidrozócalo® se inyecta el liquido, que es absorbido por el material poroso, hasta que se considere que el ladrillo está saturado.

- Las perforaciones se cierran usando Arquiflex o morteros de la  marca Paternit®.

- Como Restauración, la combinación ideal de Hidrozócalo® es aplicar después morteros de la  marca Paternit®.

RECOMENDACIONES

- Producto listo para utilizar.

- No se debe diluir con agua.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- No exponga el producto a fuego directo.

- Usar guantes de caucho y gafas de protección para su aplicación.

- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y acudir al médico.

- Mantenga fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN

Empaque: Envase Plástico

| PRESENTACIÓN | EMBALAJE | ENVASE |
| --- | --- | --- |
| Galón | Caja X 2 unidades | Plástico |
| Garrafa | Unidad | Plástico |

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

- El tiempo de duración de almacenamiento aproximado es de 1 año.

- Se debe mantener en su envase original.

- Mantenga el recipiente bien tapado.

- Almacene en un lugar fresco y seco.

- No guarde cerca de fuentes de calor.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

AZUL: RIESGOS PARA LA SALUD

1 = Ligeramente riesgoso.

ROJO: RIESGO DE INFLAMABILIDAD

3  =  Inflamable

AMARILLO: RIESGO POR REACTIVIDAD

0 = Normalmente estable.