DESCRIPCION

Es una pintura diseñada para utilizarse como acabado impermeable decorativo en canchas de: tenis, basketball, volleyball, badmington,

frontenis, squash, etc.  Es antideslizante, antirreflejante, con gran resistencia al desgaste	, intemperie y al uso rudo al que están sometidas las canchas. Su acabado es ideal para el bote adecuado de las pelotas.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

Está diseñado para ofrecer un buen equilibrio entre una buena absorción de impacto y un juego rápido, mientras ayuda a la prevención de la fatiga. Al mismo tiempo, es de bajo mantenimiento y está diseñado para la recuperación a la elongación.

Este suelo de vinilo acolchado es el producto de mayor calidad para el uso deportivo. El producto ofrece valores de reducción del esfuerzo consistentes con el máximo rebote de la pelota para mejorar el rendimiento.

- Las múltiples capas de amortiguación prolongan la vida ortopédica de los jugadores, desde jugadores jóvenes que están empezando hasta mayores que disfrutan con tranquilidad.

- Rebote ideal de la pelota.

- Reducción de fatiga en articulaciones.

- Mayor rendimiento físico.

- Listo para usar directamente sobre la superficie.

- Se adhiere a cualquier sustrato.

- No se fisura ni agrieta por sí solo.

ESPECIFICACIONES

Pintura emulsionada a base de resinas acrílicas, pigmentos, plastificantes, cargas y agua.

CONSISTENCIA:	Fluído

ACABADO:		Liso

RENDIMIENTO/CAPA:	1: 8.5 Kg / m2

2: 4.5 Kg / m2

3: 1.6 Kg / m2

4: 850 gms / m2

5: 900 gms / m2

RESISTENCIA ABRASIÓN: 0.04 gramos

CAPA DE IMPACTO:    6 mm – 1 mm

REDUCCION DE ESFUERZO:      <35%  (DIN 18032)

REBOTE PELOTA:	98%

ESTABILIDAD DIMENSIONAL:   <0.001

CAPA DE USO:		Entrenamiento: 1.5mm

Profesional: 2,65mm

COLOR:		Varios

TOXICIDAD:		Sí (antes curado)

DENSIDAD:		1.36 a 1.40

FINURA (U. Hegman):	4 a 5

SUPERFICIE:                  	Flexible

VALOR PH             	 7,5 a 8,5

RETENIDO EN MALLA   0.4 a 0.5

ESTABILIDAD 		5 a 6 horas.

BRILLO                      	Mate

ELONGACION A RUPTURA: 160 aprox.  23°C Y 50% hum. relativa % a 24 horas

% SOLIDOS                    Peso: 45 a 49

Volumen: 33 a 37

INFLAMABILIDAD:	No

VISCOSIDAD (U. Krebs):90 a 100

LAVABILIDAD:		1800 y 2400 ciclos

TRAFICO:		24 horas

PRESENTACIÓN

| PRESENTACION | EMBALAJE |
| --- | --- |
| Tambor |  |
| Cubeta |  |
| 1 galón | Caja x 2 unidades |
| ¼ Galón | Caja X 8 unidades |

RECOMENDACIONES

- Lavar con agua los utensilios de aplicación.

- Mantenga el recipiente bien tapado.

- Almacene en un lugar fresco y seco.

- Mantenga fuera del alcance de los niños.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

AZUL: 	RIESGOS PARA LA SALUD

0 = No es riesgoso.

ROJO: 	RIESGO DE INFLAMABILIDAD

0  = No quema.

AMARILLO: RIESGO POR REACTIVIDAD

0 = Estable.

# Text boxes

Demarcación.

CAPAS 2 y 3: Absorción de impacto.

CAPA 4: Resistencia al desgaste.

CAPA 5: Antideslizamiento,

resistencia a la abrasión.

CAPA 1: Nivelación y sellamiento

sobre piso de concreto.