CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUIMICAS

Colores:  Amarillo, azul, rojo vivo, rojo colonial, verde pino, ocre y blanco.

Rendimiento:  8 m2 x galón

Densidad (DIN 51757):   9/cm3 aprox. 1,07

Tipo de Dispersión:	Aniónica.

Estabilidad a las Heladas:	10°c

Superficie:  No pegajosa

Fuerza de rotura (DIN 53455)	N/mm2 Aprox. 10

Dilatación de rotura (DIN 53455):  Aprox. 300

Durabilidad aproximada: 20 años

USOS

Ideal para impermeabilizar muros, terrazas, canales, materas y techos, sin presentar cuarteamiento.

Tapona sellando poros y grietas en maderas, tablillas, asbesto, cemento, bloque, ladrillo, baldosas, relleno, etc.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- IMPA se aplica fácilmente

- Alta resistencia a la intemperie y ambientes húmedos.

- Excelente adherencia

- Alto rendimiento.

- En variada gama de colores.

- Lista para usar.

- Ideal para reparar grietas presentadas por movimientos o sismos.

- Lavable, transitable y durable.

- Es elástica, flexible, resistente.

- Su elasticidad no se pierde con cambios de temperatura ni por acción de lluvias.

DESCRIPCIÓN

Es un recubrimiento impermeabilizante y decorativo a base de resinas de copólimero de acrilato y metacrilato, e inhibidores.

MODO DE EMPLEO

- Aplicar dos capas uniformes con un intervalo de dos horas en sentido cruzado.

- Secado al tacto entre 30 – 60 minutos dependiendo del estado del tiempo.

- Curado final 24 horas.

- Debe utilizarse un galón de Impa por cada 10 m2 para una óptima impermeabilización.

- En techos de fibro-cemento un galón por cada 16 m2.

- En caso de impermeabilización de tanques, esperar mínimo 20 días para el llenado.

RECOMENDACIONES

- La superficie no debe estar caliente, se puede enfriar humedeciéndola con agua.

- El producto se puede aplicar sobre superficies húmedas.

- En superficies lisas se deben colocar avisos de advertencia para que se transite con cuidado cuando la superficie esté húmeda.

- Se obtiene mayor adherencia aplicando IMPA en superficies no lisas.

- Mantenga el envase bien tapado.

- La brocha o rodillo se deben lavar constantemente con agua, para evitar el secado del producto en los mismos.

- Las grietas deben llenarse con anterioridad con sellador Arquiflex.

PRECAUCIONES

- Almacenar en estibas de madera lejos de la humedad.

- El tiempo de almacenamiento es de 6 meses en sitio seco y fresco.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Usar guantes de caucho y gafas de protección para su aplicación.

- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y acudir al médico.

- Mantenga fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN

Envase plástico

| PRESENTACIÓN | EMBALAJE |
| --- | --- |
| Cuñete (5 Galones) | Unidad |
| Galón | Caja X 2 unidades |
| ¼ Galón | Caja X 12 unidades |

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

- Aplicar en lugares con buena ventilación y alejado de fuentes de calor.

- Mantenga el recipiente bien tapado.

- Almacene en un lugar fresco y seco.

- Tiempo aproximado de almacenaje 1 año.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

AZUL: 	RIESGOS PARA LA SALUD

0 = No es riesgoso.

ROJO: 	RIESGO DE INFLAMABILIDAD

0  = No quema.

AMARILLO: RIESGO POR REACTIVIDAD

0 = Estable.