CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUIMICAS

RENDIMIENTO:		2 kg/m2 para dos capas.

APLICACIÓN:	Brocha.

ESTADO:		Polvo

COLOR:		Blanco y Gris

OLOR:			No aplica

VOLATILIDAD:		Media

DENSIDAD MEZCLA: 	2,3 kg/l aprox.

USOS

Para impermeabilizar:

- Tanques de agua potable

- Piscinas y albercas

- Fachadas

- Cimientos y sobre-cimientos

- Canales y alcantarillados

- Muros de contención

- Sótanos

- Fosos de ascensores

- Balcones

Para restaurar y proteger:

- Fachadas

- Culatas

- Muros exteriores e interiores

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Recubrimiento que no permite el paso de la humedad.

- Permite que la superficie transpire.

- No es barrera de vapor.

- Resistente a la intemperie.

- Fácil de aplicar y mantener.

- Pueden lograrse texturas variadas.

- Puede utilizarse en contacto con agua potable.

- En superficies lisas se puede aplicar directamente sin repellar (pañetar).

DESCRIPCIÓN

IMPERMURO  es un recubrimiento impermeable, elaborado con base en cementos especiales y agentes hidrorrepelentes, destinado  para la protección y/o reparación de muros donde puedan presentarse humedades y/o filtraciones.

PREPARACION

- Mezcle 3 partes de IMPERMURO con una parte de agua limpia (en volumen).

- 10 kg de IMPERMURO requiere 2.5 litros de agua aproximadamente.

- En un recipiente limpio coloque la cantidad de agua indicada y adicione gradualmente el IMPERMURO, agite manualmente hasta obtener una mezcla uniforme de consistencia pastosa y exenta de grumos.

- Permita reposar la mezcla entre 5 y 10 minutos.

- Si una brocha colocada dentro de la mezcla permanece en posición vertical, se considera que el producto tiene la consistencia adecuada para su aplicación.

- Para mejorar la adherencia del IMPERMURO, utilice como líquido de amasado una dilución de Adherente Para Mortero Paternit en agua (1:3). Efectúe un parche de ensayo. Utilice la dilución Adherente Para Mortero Paternit solamente en la primera capa.

MODO DE EMPLEO

La superficie a proteger debe estar rugosa, sana y limpia (libre de polvo, pintura, grasa u otras sustancias extrañas). Corte los trozos de alambre, varillas, clavos o madera que puedan estar embebidos en el concreto.

El IMPERMURO se aplica con una brocha o cepillo de fibra, llana metálica, de madera o esponja.

Para aplicaciones con textura rugosa utilice la maquina de aplicación de perlita o esparza con llana y pase un tapete o un rodillo de textura

Aplique el IMPERMURO como una capa densa, no como una película delgada de pintura; repártalo uniformemente, conservando el sentido de la aplicación para lograr un buen acabado. Se deben aplicar dos (2) capas de producto, la segunda capa se aplica después de 4 horas de haber aplicado la primera.

Para obtener un mejor curado, humedezca el IMPERMURO, 3 o 4 horas después de haberlo aplicado.

RECOMENDACIONES

- No utilice el IMPERMURO para impermeabilizar placas o superficies con movimiento.

- Si la mezcla pierde manejabilidad por resecamiento, agregue un poco de agua y mezcle nuevamente.

- Superficies muy lisas deben hacerse rugosas por cualquier medio mecánico para garantizar la adherencia del producto.

- En tanques, la superficie tratada con el producto puede darse al servicio dos (2) días después de aplicar la ultima capa, previo lavado.

- Si se usa Adherente Para Mortero Paternit para mejorar la adherencia del producto, espere 7 días antes de llenar el tanque o piscina.

- Cuando no utilice la totalidad del producto, cierre bien la bolsa y almacénela en un lugar seco.

- No aplique IMPERMURO en superficies sometidas a agresiones químicas.

- No lo aplique por debajo de los 5°C.

- Usar guantes, gafas de protección y respiradores para polvos en su manipulación.

- No aplicar sobre mortero o concreto que no esté completamente fraguado y curado.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Usar guantes de caucho y gafas de protección para su aplicación.

- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y acudir al médico.

- Mantenga fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN

Empaque:

Bulto x 25kg

Bulto x 10Kg

Bolsa x 2 kg

Bolsa x 1kg

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

- El tiempo de duración de almacenamiento aproximado es de 6 meses.

- Se debe mantener en su empaque original.

- Mantenga el recipiente bien tapado.

- Almacene en un lugar fresco y seco.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

AZUL: 	RIESGOS PARA LA SALUD

0 = No es riesgoso.

ROJO: 	RIESGO DE INFLAMABILIDAD

0  = No quema.

AMARILLO: RIESGO POR REACTIVIDAD

0 = Estable.