CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUIMICAS

- RENDIMIENTO EN JUNTA:	40 ml junta de  (10mmx4mmx40mt) por galón

- ACABADO:	  rugoso gris claro

- COLOR:  gris-tinturable

- SECADO:	15 minutos al tacto y 12h                                      curado final.

- ESPESOR PELICULA SECA: 	38 micrones.

- APLICACIÓN:  Espátula.

- DISOLVENTE:   agua si es necesario.

USOS

- Para sellar juntas entre láminas de fibrocemento.

- Para sellado de juntas de dilatación en losas de concreto.

- Para sellado de juntas entre elementos de concreto prefabricado.

- Juntas entre paramentos de ladrillo y vigas /columnas de concreto o madera.

- Para sellar las uniones entre todo tipo de  superficies metálicas, madera, concreto y placas de yeso o fibrocemento.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Excelente adherencia.

- Flexible.

- Alto rendimiento de 40 a 50 ml/Galón.

- Lavable y durable.

- Color gris y tinturables.

- Resistencia a la grasa, mugre y ambientes húmedos.

- Presenta variaciones de acuerdo al espesor de la película aplicada y la absorción de la superficie.

- Protege y decora.

DESCRIPCIÓN

JOINT-BOARD es una masilla elastomérica a base de resina acrílica, cargas inertes y aditivos para mejorar la aplicación

MODO DE UTILIZACION

- La superficie debe estar limpia y seca previamente; se deben resanar los defectos de la superficie.

- Eliminar grasa y óxidos.

- Lijar bien las superficies brillantes.

- Los metales sin pintar acondiciónelos con washprimer.

- Para fibrocemento, biselar  los bordes de la junta entre laminas en forma V. Llenar la junta y nivelar la unión de las juntas.

RECOMENDACIONES

- Para evitar la formación de película seca superficial en el envase recomendamos taparlo.

- Recomendamos mantener una espuma con agua para mantener la llana limpia en su aplicación

- Los equipos de aplicación se lavan con agua limpia antes de secado el producto.

- Las manos de aplicación debes ser de 2 a 3, y permitiendo 2 horas de secado entre una y otra.

- Espacio entre juntas un mínimo de 3 mm entre placa y placa de fibrocemento.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Usar guantes de caucho y gafas de protección para su aplicación.

- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y acudir al médico.

- Mantenga fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN

Empaque: Envase metálico

| PRESENTACIÓN | EMBALAJE |
| --- | --- |
| Galón | Caja X 2 unidades |
| Cubeta | 1 unidad |

ALMACENAMIENTO Y MANEJO:

- Evite todo contacto con la piel, los ojos y  la inhalación prolongada de los vapores.

- Aplicar en lugares con buena ventilación .

- Mantenga el recipiente bien tapado.

- Almacene en un lugar fresco y seco.

- No guarde cerca de fuentes de calor.

- Mantenga fuera del alcance de los niños.

- Mantenga en su envase original.

- Tiempo aproximado de almacenaje 1 año.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

AZUL: 	RIESGOS PARA LA SALUD

0 = No es riesgoso.

ROJO: 	RIESGO DE INFLAMABILIDAD

0 = No quema

AMARILLO: RIESGO POR REACTIVIDAD

0 = Estable.