# CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUIMICAS

COLOR:	Gris

# RESISTENCIA A LA COMPRESION A 28 DIAS:

2500 psi (176 Kg/cm ) TIEMPO DE FRAGUADO INICIAL 60 minutos TIEMPO DE FRAGUADO FINAL 120 minutos TIEMPO DE CURADO TOTAL	12 horas

# USOS

Ideal como Base para soporte de pinturas, estucos, morteros acrílicos, cerámica o acabado final, en superficies en contacto con el agua.

Para tratar deterioros por humedad positiva.

Acabados en fachadas y patios.

Impermeabilizar materas, tanques y piscinas.

# PROPIEDADES Y BENEFICIOS

Ecológico, se aplica sobre seco.

Impermeable e hidrófobo.

Excelente adherencia.

Aplicación	directa	sobre	el	soporte	sin escurrirse o descolgarse.

Sin fisuras ni filtraciones de humedad.

Mejor control de calidad.

Mejor trabajabilidad.

Disminuye el desperdicio.

Aumenta la velocidad de instalación.

Menor espacio en almacenamiento.

Listo para usar.

Interior y exterior.

Capas desde 5mm.

Amasar con batidor mecánico a bajas revoluciones o manualmente hasta conseguir una masa homogénea y exenta de grumos.

Extender el mortero con una llana sobre el soporte.

En la aplicación mecánica, proyectar el revoque de forma que se extienda compactada y uniformemente.

Codalear o reglear a continuación para homogeneizar la superficie.

Los espesores de aplicación aconsejados son entre 5 y 30 mm.

En ambos tipos de aplicación una vez pasada 1 hora, proceder al acabado final deseado: platachado, enlucido, rayado.

# RECOMENDACIONES

- En soportes muy absorbentes o resecos, debe humedecerse ligeramente previo a la

aplicación de Mortero Listo.

- Para espesores menores, mezclar Látex Paternit al agua de amasado.

- En caso de superficies lisas, poco porosas, hidrófugas o tratadas será necesario mezclar Látex Paternit al agua de amasado.

# MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Usar guantes largos, respirador y gafas de protección para su manejo.

- En caso de contacto con los ojos, lavar con

abundante agua y acudir al médico.

# RENDIMIENTO

2 Kg x m2 , para capas de 2 mm

# DESCRIPCIÓN

Mortero impermeabilizante de un componente, a base de cemento y polímeros modificados y cuarzos muy finos para proteger superficies en fachadas, zonas húmedas como tanques, materas y piscinas en interior y exterior.

# MODO DE EMPLEO

El soporte debe ser resistente y estable.

Debe estar limpio de polvo, partículas sueltas, yesos, restos de pintura, grasas, desencofrante, etc.

En conveniente que la superficie sea áspera o rugosa.

Mezclar con un 21% de agua (5 litros por cada saco de 25 kg ).

# PRESENTACIÓN

Bulto de 40 kilos.

# ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

- Almacenar en estibas de madera lejos de la humedad.

- El tiempo de almacenamiento es de 6

meses en sitio seco y fresco.

# IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

AZUL: RIESGOS PARA LA SALUD

1 = Moderado.

ROJO: RIESGO DE INFLAMABILIDAD

0  = No quema.

AMARILLO: RIESGO POR REACTIVIDAD

0 = Estable.

# Text boxes

MORTERO IMPERMEABLE

FICHA DE DOCUMENTACION TECNICA

www.paternit.com   |   PBX: (57-2) 880 05 25 – 23  |  410 35 35  |  Email:pedidos@paternit.com