CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUIMICAS

COLOR:	Variados

RESISTENCIA A LA COMPRESION A 28 DIAS:

2500 psi (176 Kg/cm )

RESISTENCIA A LA FLEXION	50 kg/cm3

TIEMPO DE FRAGUADO INICIAL	60 minutos

TIEMPO DE FRAGUADO FINAL	120 minutos

TIEMPO DE CURADO JUNTAS	72 horas

USOS

- Mampostería reforzada.

- Paredes internas y externas con y sin carga

- Para bloques con espesores de 10 y 15 cm.

- Regatas para instalaciones eléctricas.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Ecológico por el mínimo uso de agua

- Alta resistencia a la compresión

- Mejor control de calidad

- Excelente adherencia

- Mejor trabajabilidad

- Disminuye el desperdicio

- Aumenta la velocidad de instalación

- Menor espacio en almacenamiento

- Listo para usar

- Interior y exterior.

RENDIMIENTO

20kg / m2 (ladrillo farol 8x20x30)

DESCRIPCIÓN

Es un mortero hidráulico de alta resistencia a base de cemento Portland,  arenas finas, fibras y aditivos, diseñado para el pegado de bloques de concreto y ladrillos de arcilla para paredes de más de 2.5 m de altura.

MODO DE EMPLEO

- El soporte debe estar libre de partículas sueltas.

- Mezclar el mortero con un aproximado de 30%  de agua (12  litros por cada saco de 40 kg), o a gusto del aplicador.

- Amasar con batidor mecánico  a bajas revoluciones o manualmente hasta conseguir una masa homogénea y exenta de grumos.

- Dejar a la mezcla un tiempo de reposo de 5 minutos antes de su aplicación.

- Extender el producto sobre la superficie.

- Espesor recomendado: 1 – 1.5 cm.

- Colocar el ladrillo presionando hacia abajo y el ladrillo anterior, verificando el nivel.

RECOMENDACIONES

- Para piezas de mampostería demasiado porosas o extremadamente secas, humedecerlas ligeramente.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Usar guantes largos, respirador y gafas de protección para su manejo.

- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y acudir al médico.

PRESENTACIÓN

Bulto de 40 kilos.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

- Almacenar en estibas de madera lejos de la humedad.

- El tiempo de almacenamiento es de 6 meses en sitio seco y fresco.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

AZUL: RIESGOS PARA LA SALUD

1 = Moderado.

ROJO: RIESGO DE INFLAMABILIDAD

0  = No quema.

AMARILLO: RIESGO POR REACTIVIDAD

0 = Estable.