CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUIMICAS

•	TIPO:	Mortero	de	cemento con aditivos

•	DENSIDAD:	1.5 Kg. /L

•	COLOR:	Blanco o gris

•	TIEMPO ABIERTO:	Aprox. 60 min.

•	TIEMPO PARA RECTIFICAR:	Aprox.	20

min.

•	TIEMPO TRÁFICO PEATONAL:12 horas

•	TIEMPO TRÁFICO DE CARGA:7 días

•	TIEMPO EMBOQUILLADO: 24 horas mínimo

USOS

•	Colocación	de	baldosas	porosas	y porcelana sanitaria.

•	Superposición  sobre  porcelana  antigua

(previo picado).

•	Colocación	de	piedras	naturales	y mármol.

Apto	para	cocinas,	restaurantes,

laboratorios,	locales,	ambientes industriales, etc.

•	Enchape  sobre  pintura  (previo  picado

cada 2 - 3 cm)

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

•	Excelente fluidez

•	Manejabilidad

•	Excelente adherencia

PREPARACION

1.	Mezcle 5 partes de pegante para cerámica  Paternit  X  2  de  agua  limpia

hasta obtener una consistencia cremosa

y sin grumos

2.	Deje reposar por 15 minutos y luego mezcle nuevamente

3.	Extienda Pegante para cerámica Paternit con una llana dentada y solo la

cantidad que pueda cubrir con un lapso de 10 a 15 minutos

4.	Instale las baldosas mientras el pegante para cerámica Paternit este húmedo y pegajoso.

5.	Si este no se fija, retírelo y  aplique nuevamente   pegante   para   cerámica

Paternit fresco

6.	En piezas muy grandes aplique pegante      para      cerámica      Paternit

igualmente  en  el  reverso  de  la  pieza,

utilizando el lado liso de la llana.

7.	Presione las piezas contra la superficie y golpeándolas con martillo de caucho .

8.	Use Fragua color para emboquillar e impermeabilizar las juntas.

Sobre pintura: Pique cada 2 ó 3 cms y retire los residuos.

MODO DE EMPLEO

•	Limpiar la superficie de partículas sueltas o mal adheridas.

•	La  superficie  debe  estar  compacta  y

nivelada.

•	La superficie puede estar húmeda pero no inundada.

DESCRIPCIÓN

Pegante para cerámica Paternit es un pegante de alto rendimiento para la colocación de piezas de cerámica, piedra y mármol, largo tiempo de manejabilidad, gran capacidad de retención de agua y deplazamiento nulo.

RECOMENDACIONES

•	No lo utilice en superficies impermeables y de baja absorción de agua

•	Deje reposar 15 minutos la mezcla y luego

mezcle de nuevo para usar.

•	No deje grumos.

•	Extienda  áreas  que  logre  cubrir  en  un

lapso de 10 a 15 minutos.

•	El repello (pañete) debe tener mínimo de aplicado	7	días,	no	es	necesario

humedecer la superficie ni la cerámica,

no agregar agua cuando el producto muestre síntomas de endurecimiento en el recipiente.

•	No   agregar	más   agua	si   la	mezcla presenta síntomas de endurecimiento.

•

CONSUMO

Depende de la porosidad de la superficie y del tamaño de la cerámica: 3 kilos x m2

MEDIDAS DE SEGURIDAD

•	Usar  guantes  de  caucho  y  gafas  de protección para su aplicación.

•	En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y acudir al médico.

•	Mantenga fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN

Empaque:

Bulto x 25 kg Bulto x 40 KG

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

•	Se	debe	mantener	en	su	empaque original.

•	Almacenar en estibas de madera lejos de

la humedad.

•	El  tiempo  de  almacenamiento  es  de  6 meses en sitio seco y fresco.

•	Almacene en un lugar fresco y seco.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

AZUL:  RIESGOS PARA LA SALUD

0 = No es riesgoso.

ROJO:	RIESGO DE INFLAMABILIDAD

0 = No quema.

AMARILLO: RIESGO POR REACTIVIDAD

0 = Estable.