CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUIMICAS

•	TIPO:	Mortero	de	cemento con Polímeros.

•	DENSIDAD:	1.5 Kg. /L

•	COLOR:	Blanco o gris

•	TIEMPO ABIERTO:	Aprox. 60 min.

•	TIEMPO PARA RECTIFICAR:	Aprox.	20

min.

•	TIEMPO TRÁFICO PEATONAL:12 horas

•	TIEMPO TRÁFICO DE CARGA:7 días

•	TIEMPO EMBOQUILLADO: 24 horas mínimo

USOS

•	Colocación  de  porcelanato,  klinker,  y otros de baja porosidad.

•	Colocación	de	materiales	de	gran formato.

•	Superposición  sobre  porcelana  antigua

(previo picado).

•	Colocación	de	piedras	naturales	y mármol.

•	Apto  para  cocinas,  baños,  lavaderos, restaurantes,	laboratorios,	locales,

ambientes	industriales,	piscinas, fachadas,etc.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

•	Excelente fluidez

•	Manejabilidad

•	Excelente	adherencia	en	superficies poco absorbentes (porcelanato, gres)

•	Flexibilidad

•	Excelente en exteriores.

MODO DE EMPLEO

•	Limpiar la superficie de partículas sueltas o mal adheridas.

•	La  superficie  debe  estar  compacta  y nivelada.

•	La superficie puede estar húmeda pero no inundada.

•

DESCRIPCIÓN

Pegante  para  porcelanato  Paternit  es  un pegante   de   alto   rendimiento  diseñado

para  la  colocación  de  piezas  cerámicas

de baja absorción, en superficies verticales y horizontales.

PREPARACION

1.	Mezcle  3  partes  de  Pegante  para porcelanato Paternit x 1 de agua limpia

hasta obtener una consistencia cremosa

y sin grumos

2.	Deje reposar por 15 minutos y luego mezcle nuevamente

3.	Presione	las	piezas	contra	la superficie y golpeándolas con martillo de

caucho .

4.	Use Fragua color para emboquillar e impermeabilizar las juntas.

RECOMENDACIONES

•	No lo utilice en superficies impermeables y de baja absorción de agua

•	Deje reposar 15 minutos la mezcla y luego mezcle de nuevo para usar.

•	No deje grumos.

•	Extienda  áreas  que  logre  cubrir  en  un lapso de 10 a 15 minutos.

•	El repello (pañete) debe tener mínimo de aplicado	7	días,	no	es	necesario

humedecer la superficie ni la cerámica, no  agregar  agua  cuando  el  producto

muestre síntomas de endurecimiento en el recipiente.

•	No   agregar	más   agua	si   la	mezcla

presenta síntomas de endurecimiento.

CONSUMO

Depende de la porosidad de la superficie y del tamaño de la cerámica:

Consumo aproximado 3 kilos x m2

MEDIDAS DE SEGURIDAD

•	Usar  guantes  de  caucho  y  gafas  de protección para su aplicación.

•	En caso de contacto con los ojos, lavar

con abundante agua y acudir al médico.

•	Mantenga fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN

Empaque:

Bulto x 25 kg Bulto x 40 kg

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

•	Se	debe	mantener	en	su	empaque original.

•	Almacenar en estibas de madera lejos de

la humedad.

•	El  tiempo  de  almacenamiento  es  de  6 meses en sitio seco y fresco.

•	Almacene en un lugar fresco y seco.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

AZUL:  RIESGOS PARA LA SALUD

0 = No es riesgoso.

ROJO:	RIESGO DE INFLAMABILIDAD

0 = No quema.

AMARILLO: RIESGO POR REACTIVIDAD

0 = Estable.