# CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUIMICAS

RENDIMIENTO:	200 a 100 Grs/Mts2

para dos capas.

APLICACIÓN:	Llana y codal

# USOS

Para extender y nivelar superficies de fibrocemento, concreto, ladrillo y cerámica. El Rellenolisto puede ser usado como sustituto del repello tradicional con las ventajas de una aplicación más fácil, rápida y limpia. Viene en dos presentaciones, Gruesa y Fina.

# PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Altísimo poder de relleno:

Rf:	30	micrones	por	capa aproximadamente.

Rg:	60	micrones	por	capa

aproximadamente.

- En  caso  de  necesitar  espesores  mayores, consulte a su distribuidor o a nuestra página

web.

- Se adhiere a cualquier superficie: panel-yeso, fibrocemento,  concreto,  ladrillo,  cerámica  ,

etc.

- Resiste flexión y contracción.

- No se fisura ni agrieta.

- Rápido secamiento (1” seca en 2 horas).

# DESCRIPCIÓN

Los Rellenos Listos son compuestos acrílicos en polvo con aditivos, acelerantes y cargas que al ser mezclados cn agua sirven para nivelar superficies extremadamente irregulares obteniendo espesores hasta de 1 pulgadas sin agrietarse ni escurrirse.

# MODO DE EMPLEO

- Aplicar sobre superficies secas, libres de polvo o cualquier tipo de partículas sueltas.

- Las  superficies brillantes  deben  ser  lijadas  o

picadas.  Para  aplicar,  presione  firmemente sobre la junta/ranura/grieta con una espátula

ancha y flexible.

- El tiempo de secado depende del grosor de la capa aplicada.

- Aplicar capas horizontales y luego verticales,

con   espátula   o   llana   hasta   obtener   la nivelación deseada.

- Aplicar de una a dos manos con intervalos de

aprox. 15 minutos entre ellas.

# RECOMENDACIONES

- No almacenar el material mezclado.

- No   aplicar   sobre   superficies   húmedas   o superficies sujetas a humedad.

- No mezclar con otros compuestos.

- No   altere   el   tiempo   límite   del   producto preparado (p.ej., agregando más agua).

- El  equipo  y  las  herramientas  de  mezclado

deberán limpiarse con abundante agua.

- No deberá haber rastros de mezclas anteriores en ninguna mezcla nueva del compuesto pues esto acortara el tiempo de trabajo.

# DOSIFICACION

- Para relleno y capas muy gruesas:

400ml de agua por 1 kilo de SKINWALLRF –RG.

# INSTRUCCIONES

- Utilizar un recipiente limpio plástico debido a la facilidad de limpieza entre mezclas.

- Agregar el polvo en forma de lluvia y

mezclar muy bien hasta eliminar los grumos.

- Deje reposar por cinco minutos y luego vuelva a mezclar y proceda a la aplicación.

- Para uso exterior preparar una solución de 4 partes de agua con una parte Aditivo

ADEX-60™ y utilizarla en lamezcla.

# PRECAUCIONES - ALMACENAMIENTO

- Almacenar en lugar fresco y ventilado.

- Proteger del contacto con el agua, humedad y luz directa del sol.

- Mantenga  las  bolsas  y  otros  contenedores

bien cerrados para evitar el contacto con la humedad.

- Proteja  el  producto  de  daños  físicos  y  del

clima extremo.

- Mantenga fuera del alcance de los niños.

- Evitar la inhalación del polvo.

- Usar	mascarilla,	anteojos	protectores	y guantes de caucho.

- En caso de contacto con los ojos, lavar con

- abundante agua y acudir al médico.

# PRESENTACIÓN

Empaque: Bultos de 25 y 40 Kg

# IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

AZUL: RIESGO DE INFLAMABILIDAD

1 = Poco riesgoso

ROJO: RIESGO DE INFLAMABILIDAD

0 = Ninguno

AMARILLO: RIESGO POR REACTIVIDAD

0 = Normalmente estable.