CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUIMICAS

COLOR:	Gris y colores varios

RESISTENCIA A LA COMPRESION A 28 DIAS:

2500 psi (176 Kg/cm )

TIEMPO DE FRAGUADO INICIAL   60 minutos

TIEMPO DE FRAGUADO FINAL	120 minutos

TIEMPO DE CURADO TOTAL	12 horas

USOS

- Ideal como base para soporte de pinturas, estucos, morteros acrílicos o acabado final, en exteriores e interiores.

- Relleno de regatas sobre instalaciones eléctricas.

- Reparaciones de muros en mal estado.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Ecológico por el mínimo uso de agua.

- Distintos tipos de acabados; rayado, platachado, enlucido.

- Excelente adherencia.

- Aplicación directa sobre el soporte sin escurrirse o descolgarse.

- Mejor control de calidad.

- Mejor trabajabilidad, no presenta fisuras.

- Disminuye el desperdicio.

- Aumenta la velocidad de instalación.

- Menor espacio en almacenamiento.

- Listo para usar en exteriores e interiores.

- Capas desde 5mm.

RENDIMIENTO

5 Kg x m2, para capas de 5 mm

DESCRIPCIÓN

El paternit repello listo es un mortero para revoque, elaborado a partir de cemento Portland, cuarzos seleccionados y aditivos, para el repellado de paramentos verticales, sobre soportes tradicionales de albañilería en interior y exterior.

MODO DE EMPLEO

- El soporte debe ser resistente y estable.

- Debe estar limpio de polvo, partículas sueltas, yesos, restos de pintura, grasas, desencofrante, etc.

- Es conveniente que la superficie sea áspera o rugosa.

- Mezclar con un 30% de agua (12 litros por cada saco de 40 kg ) o a gusto del aplicador.

- Amasar con batidor mecánico  a bajas revoluciones o manualmente hasta conseguir una masa homogénea y exenta de grumos.

- Extender el mortero con una llana sobre el soporte.

- En la aplicación mecánica, proyectar el revoque de forma que se extienda compactada y uniformemente.

- Codalear o reglear a continuación para homogeneizar la superficie.

- Los espesores de aplicación aconsejados son entre 5 y 30 mm.

- En ambos tipos de aplicación una vez pasada 1 hora, proceder al acabado final deseado: platachado, enlucido, rayado.

RECOMENDACIONES

- Para mejorar la adherencia de un mortero endurecido a un mortero fresco re comandamos  aplicar paternit primer mortero mono componente.

- En soportes muy absorbentes o resecos, debe humedecerse ligeramente previo a la aplicación de paternit repello listo

- Para espesores menores a 5mm, mezclar Resina acrílica Paternit al agua de amasado en relación 1:4.

- En caso de superficies lisas, poco porosas, hidrófugas o tratadas será necesario mezclar Resina acrílica Paternit al agua de amasado en relación 1:4.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Usar guantes largos, respirador y gafas de protección para su manejo.

- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y acudir al médico.

PRESENTACIÓN

Bulto de 40 kilos.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

- Almacenar en estibas de madera lejos de la humedad.

- El tiempo de almacenamiento es de 6 meses en sitio seco y fresco.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

AZUL: RIESGOS PARA LA SALUD

1 = Moderado.

ROJO: RIESGO DE INFLAMABILIDAD

0  = No quema.

AMARILLO: RIESGO POR REACTIVIDAD

0 = Estable.