PATERNIT REPELLO LISO
FICHA DE DOCUMENTACION TECNICA

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUIMICAS
COLOR:	Gris
RESISTENCIA A LA COMPRESION A 28 DIAS:
2500 psi (176 Kg/cm ) TIEMPO DE FRAGUADO INICIAL	60 minutos TIEMPO DE FRAGUADO FINAL 120 minutos TIEMPO DE CURADO TOTAL	12 horas

USOS
•	
www.paternit.com   |   PBX: (57-2) 880 05 25 – 23  |  410 35 35  |  Email:pedidos@paternit.com

Ideal como base para soporte de pinturas, estucos, morteros acrílicos o acabado final, en exteriore e interiores.
•	Relleno	de	regatas	sobre	instalaciones eléctricas.
•	Acabados económicos y aptos para pintar.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS
•	Ecológico por el mínimo uso de agua
•	Su propiedad característica es su suavidad.
•	Excelente adherencia.
•	Aplicación	directa	sobre	el	soporte	sin escurrirse o descolgarse.
•	Sin fisuras.
•	Mejor control de calidad
•	Mejor trabajabilidad
•	Disminuye el desperdicio
•	Aumenta la velocidad de instalación
•	Menor espacio en almacenamiento
•	Listo para usar
•	Interior y exterior.
•	Capas desde 5mm
•	
Amasar con batidor mecánico a b ajas revoluciones o manualmente hasta conseguir una masa homogénea y exenta de grumos.
•	Extender el mortero con una llana sobre el soporte.
•	En la aplicación mecánica, proyectar el revoque de forma que se extienda compactada y uniformemente.
•	Codalear o reglear a continuación para homogeneizar la superficie.
•	Los  espesores  de  aplicación  aconsejados
son entre 5 y 30 mm.
•	En ambos tipos de aplicación una vez pasada 1 hora, proceder al acabado final
deseado: platachado, enlucido, rayado.

RECOMENDACIONES
•	En soportes muy absorbentes o resecos, debe humedecerse ligeramente previo a la
aplicación de Repello Listo.
•	Para espesores menores, mezclar Látex Paternit al agua de amasado.
•	En caso de superficies lisas, poco porosas, hidrófugas  o  tratadas   será   necesario mezclar Látex Paternit al agua de amasado.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
•	Usar guantes largos, respirador y gafas de protección para su manejo.
•	En caso de contacto con los ojos, lavar con
abundante agua y acudir al médico.

RENDIMIENTO

2 Kg x m2 , para capas de 2 mm

DESCRIPCIÓN
El Repello Liso es un mortero para   revoque, elaborado   a   partir   de   cemento   Portland,
cuarzos   muy finos   y   aditivos,   para   el
repellado   de   paramentos   verticales,   sobre soportes tradicionales de albañilería en interior
y exterior, más liso que el repello normal.

MODO DE EMPLEO
•	El soporte debe ser resistente y estable.
•	Debe estar limpio de polvo, partículas sueltas, yesos, restos de pintura, grasas, desencofrante, etc.
•	En conveniente que la superficie sea áspera o rugosa.
•	Mezclar con un 21% de agua ( 5 litros  por
cada saco de 25 kg ).

PRESENTACIÓN
Bulto de 40 kilos.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:
•	Almacenar en estibas de madera lejos de la humedad.
•	El tiempo de almacenamiento es de 6
meses en sitio seco y fresco.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
AZUL: RIESGOS PARA LA SALUD
1 = Moderado.
ROJO: RIESGO DE INFLAMABILIDAD

0  = No quema.
AMARILLO: RIESGO POR REACTIVIDAD
0 = Estable.

- 1 -