DESCRIPCIÓN

El Rinse Plus Integral es una mezcla de ácidos inorgánicos y aditivos especiales para su uso en la limpieza de fachadas de ladrillo rojo.

USOS

- Remueve e inhibe la fijación de sales residuales blancas procedentes principalmente del calcio presente en el mortero de pega, las sales verdes de vanadio y los residuos de cemento.

- Para el lavado inicial de fachadas nuevas construidas con ladrillo rojo.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Resalta el tono natural del ladrillo.

- Remueve las sales en una sola operación.

- Remueve manchas y eflorescencias blancas causadas por humedades o por ácido mal enjuagado.

MODO DE UTILIZACION

Preparación de la superficie

- La superficie debe estar limpia y seca previamente; se deben resanar los defectos de la superficie.

- La fachada terminada y los revoques interiores (cuando se requieran) deben tener por lo menos 8 días de edad.

- Humedecer la zona a limpiar.

- En caso de humedades, corregirlas primero y esperar a que sequen.

Dosificación del producto

- Puro o diluído con 3 a 5 partes de agua, según el grado de residuos de cemento y eflorescencias a remover.

Aplicación del producto

- Aplicar sobre áreas pequeñas y de arriba hacia abajo con un pedazo de alfombra áspera o cepillo de cerda plástica.

- Frotar hasta que se disuelvan las manchas y se ablanden los residuos de cemento. Con una espátula metálica o similar retirar los residuos de cemento.

- Enjuagar muy bien hasta retirar completamente el producto con agua limpia de baldes diferentes, cambiando el agua periódicamente, o con manguera a baja presión para no saturar el muro.

- Frotar la superficie en cada enjuague con un pedazo de alfombra o con cepillo.

- Dejar secar la fachada en condiciones de buen tiempo (4 dias).

RENDIMIENTO

- 5 a 10m2 por litro.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Usar guantes de caucho y gafas de protección para su aplicación.

- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y acudir al médico.

- Producto muy corrosivo

- Mantenga fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN

Empaque: Envase plástico

| PRESENTACIÓN | EMBALAJE |
| --- | --- |
| Galón 4lts | Caja X 2 unidades |
| Garrafa 20lts | 1 unidad |
| Tambor 200lts | 1 unidad |

ALMACENAMIENTO Y MANEJO:

- Evite todo contacto con la piel, los ojos y  la inhalación de los vapores.

- Aplicar en lugares con buena ventilación .

- Mantenga el recipiente bien tapado.

- Almacene en un lugar fresco y seco.

- No guarde cerca de fuentes de calor.

- Mantenga fuera del alcance de los niños.

- Mantenga en su envase original.

- Tiempo aproximado de almacenaje 1 año.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

AZUL: 	RIESGOS PARA LA SALUD

3 = Altamente corrosivo.

ROJO: 	RIESGO DE INFLAMABILIDAD

0 = No es inflamable

AMARILLO: RIESGO POR REACTIVIDAD

0 = Estable.