CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUIMICAS

RENDIMIENTO:	200 a 100 Grs/Mts2

para dos capas.

APLICACIÓN:	Llana y codal

USOS

•	Para el llenado de muros y cielos en concreto, placas de yeso, fibro-cemento y cerámica.

•	Excelente adherente de molduras y rosetones de yeso.

•	Alta resistencia.

•	Acepta  recubrimiento  tan  pronto  fragüe  lo que permite terminar rellenos el mismo día.

•	Se usa como material de relleno en construcciones con paneles de yeso para huecos    que    sean    más    anchos    de    lo

recomendable y para huecos en concreto.

•	No se recomienda para el pegado de cinta, para tal fin usar SKINWALL 90  MAX TIME

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

•	Se adhiere a cualquier superficie

•	Mayor resistencia

•	Blanco.

•	Excelente resanador.

•	Seca entre 10 y 15 minutos

•	No entiza.

•	Sin asbesto.

•	Fácil lijado

•	Resiste agrietamiento y contracción.

•	En  exteriores  sólo  requiere  la  solución  de Aditivo ADEX-S60™ para prevenir problemas

en la superficie.

•	Agiliza el relleno, resanado.

•	Se adhiere perfectamente sobre láminas de yeso, concreto, mortero, metal, madera, ladrillo y cerámica.

DESCRIPCIÓN

Compuesto en polvo liviano, de alta calidad, textura fina y secado rápido. Desarrollando  su

alta  resistencia  durante  la  primera  hora  de

aplicación	minimizando	la	posibilidad	de grietas, permitiendo reparaciones y rellenos en

laminas   de   yeso,   fibro-cemento,   concreto,

mortero, ladrillo y cerámica. Seca rápidamente entre 10 -15 minutos con un tiempo abierto de

trabajo de 20 minutos.

Es fácil de mezclar, aplicar y lijar. Ideal para usar en climas fríos con temperaturas mínimas

de  7ºC.  Permitiendo  culminar  los  trabajos  el

mismo día. No se recomienda para el pegado de cinta

MODO DE EMPLEO

•	Aplicar sobre superficies secas, libres de polvo o  cualquier  tipo  de  partículas  sueltas.  Las

superficies   brillantes   deben   ser   lijadas   o picadas.

•	Para  aplicar,  presione  firmemente  sobre  la

junta/ranura/grieta con una espátula ancha y flexible.

•	El tiempo de secado depende del grosor de

la capa aplicada.

•	Para  el   pegado  de  accesorios  de  yeso, aplique el producto en la pared y proceda a

instalar     el     accesorio     simultáneamente

realizando una leve presión sobre la pared

RECOMENDACIONES

•	Solo prepare lo que vaya a usar en 20 mins.

•	No  mezclar  con  otros  compuestos  secos  o húmedos.

•	Asegúrese de que las cabezas de los tornillos

están bajo la superficie de la placa.

•	Proporcione	adecuada	ventilación	para evitar excesivas cantidades de polvo.

•	En caso de aplicar pinturas satinadas o de tratarse superficies con iluminación es posible que una vez aplicada la pintura, se puedan

distinguir las zonas masilladas de las que no están. Para evitarlo se recomienda realizar el masillado total de la superficie con SKINWALL

MAX,   SKINWALL   90   o   utilizar   pinturas   de acabado mate marca SKINWALL.

DOSIFICACION

Mezclar +/- 400ml de agua por 1 kilo de SKINWALL 20™ min.

INSTRUCCIONES

1)	Utilizar un recipiente limpio plástico debido a la facilidad de limpieza entre mezclas.

2)	Agregar el polvo en forma de lluvia y

mezclar muy bien hasta eliminar los grumos.

3)	Deje reposar por cinco minutos y luego vuelva a mezclar y proceda a la

aplicación.

4)	Para uso exterior preparar una solución de 4 partes de agua con una parte Aditivo

ADEX-60™ y utilizarla en la mezcla.

PRECAUCIONES - ALMACENAMIENTO

•	Almacenar en lugar fresco y ventilado.

•

•	Proteger del contacto con el agua, humedad y luz directa del sol.

•	Mantenga  las  bolsas  y  otros  contenedores

bien cerrados para evitar el contacto con la humedad.

•	Proteja  el  producto  de  daños  físicos  y  del

clima extremo.

•	Mantenga fuera del alcance de los niños.

•	Evitar la inhalación del polvo.

•	Usar mascarilla, gafas protectoras y guantes.

•	En caso de contacto con los ojos, lavar con

•	abundante agua y acudir al médico.

PRESENTACIÓN

Empaque: Bultos de 10 Kg

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

AZUL: RIESGOS PARA LA SALUD

1 = Poco riesgoso

ROJO: RIESGO DE INFLAMABILIDAD

0 = Ninguno

AMARILLO: RIESGO POR REACTIVIDAD

0 = Normalmente estable.