CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUIMICAS

RENDIMIENTO:	200 a 100 Grs/Mts2

para dos capas.

APLICACIÓN:	Llana y codal

USOS

•	Excelente  adherente  de  cinta  de  refuerzo para juntas

•	Para acabado liso o texturizado

•	Reparaciones, llenado de juntas, filos estrías y molduras.

•	Pegado de perfilería en ambientes interiores.

•	Acepta recubrimiento tan pronto fragüe lo que permite terminar los acabados de juntas, laminados, y rellenos el mismo día.

•	Se	usa	como	material	de	relleno	en construcciones  con  paneles  de  yeso  para

huecos	que	sean	más	anchos	de	lo recomendable y para huecos en concreto.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

•	Se adhiere a cualquier superficie.

•	Mayor resistencia.

•	Excelente resanador.´

•	Blanco

•	Seca rápido.

•	Fácil lijado

•	No entiza.

•	Sin asbesto

•	Resiste agrietamiento y contracción.

•	En  exteriores  sólo  requiere  la  solución  de Aditivo ADEX-S60™ para prevenir problemas

en la superficie.

•	Permite el manejo de todas las fases de la obra	eliminando	la	mezcla	de	otros

compuestos.

•	Agiliza	el	encintado,	acabado,	relleno, resanado, laminado y hasta el texturizado.

•	Se	adhiere	m	sobre	láminas	de	yeso, concreto, mortero, metal, madera, ladrillo y

cerámica.

DESCRIPCIÓN

Compuesto en polvo liviano, de alta calidad y textura fina, elaborado para el tratamiento de

juntas, laminado, reparaciones en láminas de

yeso  (drywall),  y  para  uso  en  fibro-cemento, concreto,   mortero,   metal,   ladrillo,madera   y

cerámica.

Rápido fraguado  endurecimiento entre 30 - 60 minutos con un tiempo abierto de trabajo de 90

minutos.

Aguanta espesores de hasta 3 cm sin agrietarse.

Es fácil de mezclar, aplicar y lijar. Ideal para

usar en climas fríos con temperaturas mínimas de 7ºC. Permite culminar los trabajos el mismo día.

MODO DE EMPLEO

•	Aplicar sobre superficies secas, libres de polvo o cualquier tipo de partículas sueltas.

•	Las  superficies  brillantes  deben  ser  lijadas  o

picadas.  Para  aplicar,  presione  firmemente sobre la junta/ranura/grieta con una espátula

ancha y flexible.

•	El tiempo de secado depende del grosor de la capa aplicada.

•	Para  el   pegado  de  accesorios  de  yeso,

aplique el producto en la pared y proceda a instalar el accesorio  ejerciendo una leve presión sobre la pared.

•	Para el embebido de la cinta preparar el compuesto de forma más fluida (ver instrucciones) y no exceder tramos de 1m.

RECOMENDACIONES

•	Solo mezcle lo que vaya a usar en 90 mins.

•	No almacenar el material mezclado.

•	No   aplicar   sobre   superficies   húmedas   o superficies sujetas a humedad.

•	No mezclar con otros compuestos.

•	No   altere   el   tiempo   límite   del   producto preparado (p.ej., agregando más agua).

•	El  equipo  y  las  herramientas  de  mezclado deberán limpiarse con abundante agua.

•	No	deberá	haber	rastros	de	mezclas

anteriores en ninguna mezcla nueva del compuesto pues esto acortara el tiempo de trabajo.

•	No agregar mas agua al compuesto después de que empiece a espesarse y endurecerse.

•	Asegúrese de que las cabezas de los tornillos

están bajo la superficie de la placa.

•	Se debe de llenar la junta y colocar la cinta simultáneamente sin exceder tramos de 1 mt.

•	Todas las juntas planas de los paneles de yeso

deberán de llenarse y encintarse en una sola operación. Cuando se use cinta de malla de

fibra de vidrio autoadhesiva, se oprime con

firmeza contra la lamina a lo ancho de las juntas, inmediatamente después se aplica el

compuesto sobre la junta.

DOSIFICACION

•	Para relleno y capas muy gruesas:

400ml de agua por 1 kilo de SKINWALL90 min.

•	Para el pegado de cinta celulosa:

500 ml de por 1 kilo de SKINWALL 90 min.

•	Para dar acabado final:

550 ml de agua por 1 kilo de SKINWALL 90 MIN.

INSTRUCCIONES

1)	Utilizar un recipiente limpio plástico debido a la facilidad de limpieza entre mezclas.

2)	Agregar el polvo en forma de lluvia y

mezclar muy bien hasta eliminar los grumos.

3)	Deje reposar por cinco minutos y luego vuelva a mezclar y proceda a la aplicación.

4)	Para uso exterior preparar una solución de 4 partes de agua con una parte Aditivo

ADEX-60™ y utilizarla en lamezcla.

PRECAUCIONES - ALMACENAMIENTO

•	Almacenar en lugar fresco y ventilado.

•	Proteger del contacto con el agua, humedad y luz directa del sol.

•	Mantenga las bolsas y otros contenedores bien cerrados para evitar el contacto con la humedad.

•	Proteja  el  producto  de  daños  físicos  y  del clima extremo.

•	Mantenga fuera del alcance de los niños.

•	Evitar la inhalación del polvo.

•	Usar	mascarilla,	anteojos	protectores	y guantes de caucho.

•	En caso de contacto con los ojos, lavar con

•	abundante agua y acudir al médico.

PRESENTACIÓN

Empaque: Bultos de 10 Kg

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

AZUL: RIESGOS PARA LA SALUD

1 = Poco riesgoso

ROJO: RIESGO DE INFLAMABILIDAD

0 = Ninguno

AMARILLO: RIESGO POR REACTIVIDAD

0 = Normalmente estable.