CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUIMICAS

RENDIMIENTO:	200 a 100 Grs/Mts2

para dos capas.

APLICACIÓN:	Llana y codal

USOS

•	Para extender y nivelar superficies de láminas de yeso, fibrocemento, concreto, ladrillo y cerámica.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

•	Altísimo poder de relleno:

Rf:	30	micrones	por	capa aproximadamente.

Rg:	60	micrones	por	capa

aproximadamente.

•	En  caso  de  necesitar  espesores  mayores, consulte a su distribuidor o a nuestra página

web.

•	Se adhiere a cualquier superficie: panel-yeso, fibrocemento,  concreto,  ladrillo,  cerámica  ,

etc.

•	Resiste flexión y contracción.

•	No se fisura ni agrieta.

•	Rápido secamiento (1” seca en 2 horas).

DESCRIPCIÓN

SWINWALL RF-RG son compuestos acrílicos en polvo con aditivos, acelerantes y cargas que al ser mezclados cn agua sirven para nivelar superficies extremadamente irregulares obteniendo espesores hasta de 1 pulgadsa sin agrietarse ni escurrirse.

MODO DE EMPLEO

•	Aplicar sobre superficies secas, libres de polvo o cualquier tipo de partículas sueltas.

•	Las  superficies brillantes  deben  ser  lijadas  o

picadas.  Para  aplicar,  presione  firmemente sobre la junta/ranura/grieta con una espátula

ancha y flexible.

•	El tiempo de secado depende del grosor de la capa aplicada.

•	Aplicar capas horizontales y luego verticales,

con   espátula   o   llana   hasta   obtener   la nivelación deseada.

•	Aplicar de una a dos manos con intervalos de

aprox. 15 minutos entre ellas.

RECOMENDACIONES

•	No almacenar el material mezclado.

•	No   aplicar   sobre   superficies   húmedas   o superficies sujetas a humedad.

•	No mezclar con otros compuestos.

•	No   altere   el   tiempo   límite   del   producto preparado (p.ej., agregando más agua).

•	El  equipo  y  las  herramientas  de  mezclado

deberán limpiarse con abundante agua.

•	No deberá haber rastros de mezclas anteriores en ninguna mezcla nueva del compuesto pues esto acortara el tiempo de trabajo.

DOSIFICACION

•	Para relleno y capas muy gruesas:

400ml de agua por 1 kilo de SKINWALLRF –RG.

INSTRUCCIONES

1)	Utilizar un recipiente limpio plástico debido a la facilidad de limpieza entre mezclas.

2)	Agregar el polvo en forma de lluvia y

mezclar muy bien hasta eliminar los grumos.

3)	Deje reposar por cinco minutos y luego vuelva a mezclar y proceda a la aplicación.

4)	Para uso exterior preparar una solución de 4 partes de agua con una parte Aditivo

ADEX-60™ y utilizarla en lamezcla.

PRECAUCIONES - ALMACENAMIENTO

•	Almacenar en lugar fresco y ventilado.

•	Proteger del contacto con el agua, humedad y luz directa del sol.

•	Mantenga  las  bolsas  y  otros  contenedores

bien cerrados para evitar el contacto con la humedad.

•	Proteja  el  producto  de  daños  físicos  y  del

clima extremo.

•	Mantenga fuera del alcance de los niños.

•	Evitar la inhalación del polvo.

•	Usar	mascarilla,	anteojos	protectores	y guantes de caucho.

•	En caso de contacto con los ojos, lavar con

•	abundante agua y acudir al médico.

PRESENTACIÓN

Empaque: Bultos de 10 Kg

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

AZUL: RIESGO DE INFLAMABILIDAD

1 = Poco riesgoso

ROJO: RIESGO DE INFLAMABILIDAD

0 = Ninguno

AMARILLO: RIESGO POR REACTIVIDAD

0 = Normalmente estable.