CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUIMICAS

RENDIMIENTO:	200 a 100 Grs/Mts2

para dos capas.

APLICACIÓN:	Llana y codal

USOS

•	Para acabado liso o texturizado.

•	Ideal para masillado general y últimas capas.

•	Se	recomienda	para	laminar	grandes superficies.

•	Excelente  adherente  de  cinta  de  refuerzo para juntas.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

•	Se adhiere a cualquier superficie (Panel yeso, Fibro-cemento, concreto, ladrillo y cerámica).

•	Blanco

•	Excelente acabado.

•	No entiza.

•	Libre de  asbesto.

•	Fácil lijado

•	Excelente deslizamiento.

•	Conserva	su	consistencia	por	periodos extendidos sin mezclar el producto.

•	Se	puede	almacenar	el	producto	ya mezclado de un día para otro

•	Resiste agrietamiento y contracción.

•	En  exteriores  sólo  requiere  la  solución  de Aditivo ADEX- S60™

•	Para prevenir problemas en la superficie.

•	Permite la mezcla con grava AREZ 75 para realizar texturas como esgrafiados tipo lluvia, caracol o rallado.

•	Para aplicar, presione firmemente sobre la junta/ranura/grieta con una espátula ancha y flexible.

•	El tiempo de secado depende del grosor de la capa aplicada.

•	Para  el   pegado  de  accesorios  de  yeso,

aplique el producto en la pared y proceda a instalar el accesorio simultáneamente realizando una leve presión sobre la pared

RECOMENDACIONES

•	No mezclar con otros compuestos secos o húmedos.

•	Asegúrese de que las cabezas de los tornillos

están bajo la superficie de la placa.

•	Proporcione adecuada ventilación para evitar excesivas cantidades de polvo.

•	En caso de aplicar pinturas satinadas o de tratarse superficies con iluminación es posible que una vez aplicada la pintura, se puedan

distinguir las zonas masilladas de las que no están. Para evitarlo se recomienda realizar el masillado total de la superficie con SKINWALL

MAX, SKINWALL 90 o utilizar pinturas de acabado mate marca SKINWALL.

DOSIFICACION

Para dar acabado:

•	450 ml de agua por 1 kilo de SKINWALL MAX™.

•	Para el pegado de cinta celulosa:

•	400 ml de por 1 kilo de SKINWALL MAX™

•

DESCRIPCIÓN

Compuesto en polvo liviano, de alta calidad y textura   fina   diseñado   para   acabados   en

grandes superficies, texturizar muros, cielos rasos y el pegado de tramos largos de cinta.

Proporcionando gran diversidad de texturas, se adhiere bien en múltiples superficies como laminas    de    yeso    (drywall),   fibro-cemento,

concreto, mortero, metal, ladrillo, madera y cerámica. Como masilla reemplaza la pasta muro. Es fácil de mezclar, aplicar y lijar.

MODO DE EMPLEO

•	Aplicar sobre superficies secas, libres de polvo o  cualquier  tipo  de  partículas  sueltas.  Las

superficies   brillantes   deben   ser   lijadas   o

picadas.

INSTRUCCIONES

1)	Utilizar un recipiente limpio plástico debido a la facilidad de limpieza entre mezclas.

2)	Agregar el polvo en forma de lluvia y mezclar muy bien hasta eliminar los grumos.

3)	Deje reposar por cinco minutos y luego

vuelva a mezclar y proceda a la aplicación.

4)	Para uso exterior preparar una solución de 4 partes de agua con una parte Aditivo

ADEX-60™ y utilizarla en lamezcla.

PRECAUCIONES - ALMACENAMIENTO

•	Almacenar en lugar fresco y ventilado.

•	Proteger del contacto con el agua, humedad y luz directa del sol.

•

•	Mantenga las bolsas y otros contenedores bien cerrados para evitar el contacto con la humedad.

•	Proteja  el  producto  de  daños  físicos  y  del clima extremo.

•	Mantenga fuera del alcance de los niños.

•	Evitar la inhalación del polvo.

•	Usar	mascarilla,	anteojos	protectores	y guantes de caucho.

•	En caso de contacto con los ojos, lavar con

•	abundante agua y acudir al médico.

PRESENTACIÓN

Empaque: Bultos de 10 Kg

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

AZUL: RIESGOS PARA LA SALUD

1 = Poco riesgoso

ROJO: RIESGO DE INFLAMABILIDAD

0 = Ninguno

AMARILLO: RIESGO POR REACTIVIDAD

0 = Normalmente estable.