PINTURA DEMARCACION

FICHA DE DOCUMENTACION TECNICA

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUIMICAS

•	RENDIMIENTO:       2 kg/m2 dos capas.

•	ACABADO: Mate.

•	COLOR: Amarillo, Blanco, Negro, azul,

o	naranja.

•	GRAVEDAD ESPECÍFICA:25° C: 1.47.

•	% DE SÓLIDOS x VOL:      54.5 aprox.

•	RENDIMIENTO:

Espesor seco a 200 micrones:10m2/Gl Espesor seco a 25 micrones:	80m2/Gl

•	APLICACIÓN:        Brocha, Rodillo o

Pistola.

•	DILUCIÓN:             No recomendada

•	SECAMIENTO:        15 Minutos.

USOS

Para la demarcación y señalización de autopistas, carreteras, calles, pistas de aterrizaje, parqueaderos, canchas, pisos en fábricas y bodegas.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

•	Excelente visibilidad diurna y nocturna.

•	Resistente a la abrasión severa y a la gran cantidad de contaminantes.

•	Durable,	no	se	desprende,	de	gran resistencia.

•	Rápido secamiento.

DESCRIPCIÓN

Pintura alquídica modificada con caucho clorado, apta para su aplicación sobre pisos que van a ser sometidos a trafico peatonal y de carga.

PREPARACION

1.	La superficie debe estar limpia y seca previamente; se deben resanar los defectos de la superficie.

2.	Se limpia con agua a presión, con cepillos, escobas manuales o mecánicas. dejando secar, o aire a presión.

3.	Revuelva la pintura con espátula hasta

homogenizarla.

4.	Se aplica con brocha, rodillo ó maquina aplicadora,	una	o	dos	manos

dependiendo	del	tráfico	o	la	alta abrasión del medio.

5.	Los tiempos de secado varían de acuerdo a la temperatura y el espesor de la película aplicada.

RECOMENDACIONES

•	El producto debe ser aplicado a temperaturas promedio entre 10°C y 35°C.

•	No se debe aplicar si se presentan o prevén lluvias.

•	La aplicación de una mano le dará un espesor seco de 175 a 200 micrones; Dos manos de aplicación le dará un espesor

de 400 micrones aproximadamente.

•	Los equipos utilizados deben ser lavados con disolvente para trafico Paternit.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

•	Usar guantes de caucho y gafas de protección para su aplicación.

•	En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y acudir al médico.

•	Mantenga fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN

Empaque: Envase metálico

| PRESENTACIÓN | EMBALAJE |
| --- | --- |
| Galón | Caja X 4 unidades |
| ¼ Galón | Caja X 12 unidades |

ALMACENAMIENTO Y MANEJO:

•	Evite todo contacto usando equipos apropiados de seguridad.

•	Aplique y almacene en lugar fresco y aireado.

•	Aléjese de toda fuente de calor, contiene materiales inflamables.

IDENTIFICACIÓN  DE RIESGOS

AZUL:  RIESGOS PARA LA SALUD

1 = Ligeramente riesgoso.

ROJO:	RIESGO DE INFLAMABILIDAD

1 = Combustible si se calienta

AMARILLO: RIESGO POR REACTIVIDAD

0 = Estable.

- 1 -

www.paternit.com   |   PBX: (57-2) 880 05 25 – 23  |  410 35 35  |  Email:pedidos@paternit.com

www.paternit.com   |   PBX: (57-2) 880 05 25 – 23  |  410 35 35  |  Email:pedidos@paternit.com