CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUIMICAS

ACABADO:	Brillante

COLOR:	Blanco

MEZCLA POR VOLUMEN (Transparente): 	4:1

A:B

MEZCLA POR PESO (Transparente):	4:1	A:B

MEZCLA POR VOLUMEN (color): 4.5:1 A:B MEZCLA POR PESO (color):   5:1    A:B DENSIDAD ESPECÍFICA A:       Aprox. 1.13 kg/l

(según color) Aprox. 1.0 kg/l (Transparente)

DENSIDAD ESPECÍFICA B:	Aprox. 1.0 kg/l TIEMPO DE VIDA UTIL (A + B): 4 horas SECAMIENTO AL TACTO:	1 hora (HR=50% a

23ºC)

SECAMIENTO FINAL:	4 horas(HR=50% a 23ºC)

ESPESOR PELICULA HUMEDA:  110 micrones

ESPESOR PELICULA SECA:	60 micrones

RENDIMIENTO TEÓRICO:	20 M2/Galón

APLICACIÓN:	Rodillo o pistola

DILUCIÓN:	5 a 20% volumen con Disolvente

Uretano Paternit.

USOS

·	Para la protección y decoración de superficies metálicas o de concreto en exterior de tanques, muros, líneas de tuberías, instalaciones industriales en ambientes marinos, urbanos, industriales, entre otros.

·	Como  acabado  del  sistema  epóxico  Altos Sólidos o esmalte epóxico PATERNIT.

·	Como recubrimiento protector y decorativo

de muros y techos de laboratorio, hoteles y hospitales.

·	Para  la  protección  de  los  recubrimientos

epóxicos  de  la  acción  de  los  rayos  UV  Se debe utilizar Uretano Paternit de color y no

transparente.

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento de poliuretano bi-componente resistente a la intemperie, a los rayos Ultravioleta y agentes corrosivos.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

·	Excelente resistencia a los rayos ultravioleta.

·	Gran retención de color y de brillo.

·	Alta resistencia a la intemperie, al rayado y a la abrasión.

·	Secado rápido.

·	Buena nivelación.

PREPARACIÓN

·	La   superficie   debe   estar   libre   de   polvo, mugre, humedad, grasa, oxido, etc.

·	Mezclar el componente B sobre el componente A, utilizando la mezcla en el termino  de  4  horas  (HR=  50%         23ºC),  a

mayores temperaturas el tiempo de vida útil de la mezcla disminuye.

·	Limites de aplicación:

Superficie seca, humedad del soporte < 4% temperatura mínima de la superficie 8ºC  y 3ºC por encima de la temperatura de rocio,

máxima humedad relativa 80%.

MODO DE EMPLEO

·	La   superficie   debe   estar   libre   de   polvo, mugre, humedad, grasa, oxido, etc.

·	Mezclar	el	componente	B	sobre	el

componente A, utilizando la mezcla en el termino de 4 horas (HR= 50% 23ºC), a mayores temperaturas el tiempo de vida útil de la mezcla disminuye.

·	Limites de aplicación:

Superficie seca, humedad del soporte < 4% temperatura  mínima  de  la  superficie  8ºC  y

3ºC por encima de la temperatura de rocio, máxima humedad relativa 80%

RECOMENDACIONES

·	Manténgase fuera del alcance de los niños.

·	Evitar  el  contacto  con  la piel,  en  caso de contacto con los ojos lavar con abundante

agua y buscar atención médica.

·	Utilizar   equipos   de   seguridad   adecuado, evitando	la	inhalación	prolongada	de

vapores.

·	Utilizar   en   sitios   abiertos	o   con   buena ventilación.

·	Contiene  materiales  inflamables,  mantener alejado de toda fuente de calor.

·	Mantener   tapado   el   envase   para   evitar

contaminación y evaporación del disolvente.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

·	Usar  guantes  largos,  respirador  y  gafas  de protección para su manejo.

·	En caso de contacto con los ojos, lavar con

abundante agua y acudir al médico.

PRESENTACIÓN

Empaque: Envase Metálico

| PRESENTACIÓN | EMBALAJE | ENVASE |
| --- | --- | --- |
| Galón | Caja X 4 unidades | METÁLICO |
| ¼ Galón | Caja X 12 unidades | METÁLICO |

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

·	Almacenar en estibas de madera lejos de la humedad.

·	El tiempo de almacenamiento es de 6

meses en sitio seco y fresco.

·

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

AZUL: RIESGOS PARA LA SALUD

1 = Ligeramente riesgoso.

ROJO: RIESGO DE INFLAMABILIDAD

3 = Inflamable

AMARILLO: RIESGO POR REACTIVIDAD

0 = Normalmente estable.